****

**硕士学位论文**

**（专业学位）**

**高强钢角焊缝力学性能研究**

姓 名：赵 琛

学 号：1630643

所在院系：土木工程学院建筑工程系

学科门类：工 程

学科专业：建筑与土木工程

指导教师：孙飞飞 教授

二〇一九年六月

****

A dissertation submitted to

Tongji University in conformity with the requirements for

the degree of Master of Engineering

**Study on mechanical properties of fillet weld of high strength steel**

Candidate: Zhao Chen

Student Number: 1630643

School/Department: School of Civil Engineering

Discipline: Engineering

Major: Architecture & Civil Engineering

Supervisor: Prof. Sun Feifei

June, 2019

|  |
| --- |
| **高强钢角焊缝力学性能研究**  **赵琛**  **同济大学** |

**学位论文版权使用授权书**

本人完全了解同济大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务；学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版；在不以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。

学位论文作者签名：

年 月 日

**同济大学学位论文原创性声明**

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。

学位论文作者签名：

年 月 日

**摘要**

梁柱节点的设计和施工复杂，是抗震设计中的薄弱环节。可以通过安装转动型阻尼器或

1. 设计了六个不同的高强螺栓连接试件，对其进行了往复加载试验。试验结**关键词**：梁柱节点，抗震设计，耗能减震，摩擦型转动阻尼器，滞回性能，试验研究，有限元研究，设计建议

**Abstract**

The design and construction of beam-column joints which is very complex is the

1. Six high-strength bolted connections are designed and tested by cyclic loading. **Key words**: beam-column joints, seismic design, energy-dissipating, friction-type rotational damper, hysteretic behavior, experimental study, finite element study, design suggestion

**目录**

[第1章 绪论 2](#_Toc536133112)

[1.1 研究背景及意义 2](#_Toc536133113)

[1.2 文献综述 2](#_Toc536133114)

[1.2.1 高强钢研究现状 **错误!未定义书签。**](#_Toc536133115)

[1.2.2 正面角焊缝和侧面角焊缝研究现状 2](#_Toc536133116)

[1.2.3 焊缝与加载方向不同角度的角焊缝研究现状 2](#_Toc536133117)

[1.2.4 角焊缝设计规范 2](#_Toc536133118)

[1.2.5 热输入量研究现状 2](#_Toc536133119)

[1.2.6 断裂机制研究现状 2](#_Toc536133120)

[1.3 存在的问题与本文研究工作 2](#_Toc536133121)

[1.3.1 存在的问题 2](#_Toc536133122)

[1.3.2 本文研究工作 2](#_Toc536133123)

[第2章 高强钢和熔敷金属试验研究 2](#_Toc536133124)

[2.1 引言 2](#_Toc536133125)

[2.2 高强钢Q890D单调拉伸试验研究 2](#_Toc536133126)

[2.2.1 试验概况 2](#_Toc536133127)

[2.2.2 试验结果 2](#_Toc536133128)

[2.3 高强度焊材ER120S-G单调拉伸试验研究 2](#_Toc536133129)

[2.3.1 试验概况 2](#_Toc536133130)

[2.4 有限元分析 2](#_Toc536133131)

[2.4.1 有限元模型 2](#_Toc536133132)

[2.4.2 材料参数分析 2](#_Toc536133133)

[2.5 本章小结 2](#_Toc536133134)

[第3章 高强钢角焊缝力学试验研究 2](#_Toc536133135)

[3.1 引言 2](#_Toc536133136)

[3.2 试验设计方案 2](#_Toc536133137)

[3.2.1 试件设计及原始尺寸测量 2](#_Toc536133138)

[3.2.2 试验装置及仪器操作 2](#_Toc536133139)

[3.3 试验结果分析 2](#_Toc536133140)

[3.3.1 试件断后测量及断裂角度 2](#_Toc536133141)

[3.3.2 承载能力与变形能力 2](#_Toc536133142)

[3.3.3 极限强度与平均变形能力 2](#_Toc536133143)

[3.4 不同加载角度下焊缝性能对比 2](#_Toc536133144)

[3.4.1 极限强度 2](#_Toc536133145)

[3.4.2 变形能力 2](#_Toc536133146)

[3.4.3 断裂角度 2](#_Toc536133147)

[3.5 本章小结 2](#_Toc536133148)

[第4章 高强钢及熔敷金属力学矩形缺口试验研究 2](#_Toc536133149)

[4.1 引言 2](#_Toc536133150)

[4.2 试验概况 2](#_Toc536133151)

[4.2.1 试件设计及原始尺寸测量 2](#_Toc536133152)

[4.2.2 试验现象及试验曲线 2](#_Toc536133153)

[4.2.3 极限荷载及断裂荷载 2](#_Toc536133154)

[4.3 试验有限元分析 2](#_Toc536133155)

[4.3.1 有限元模型 2](#_Toc536133156)

[4.3.2 有限元结果 2](#_Toc536133157)

[4.4 本章小结 2](#_Toc536133158)

[第5章 考虑断裂的高强钢角焊缝有限元研究 2](#_Toc536133159)

[5.1 引言 2](#_Toc536133160)

[5.2 有限元模型 2](#_Toc536133161)

[5.3 模拟结果和试验结果对比分析 2](#_Toc536133162)

[5.4 本章小结 2](#_Toc536133163)

[第6章 不同焊接工艺对角焊缝力学性能影响 2](#_Toc536133164)

[6.1 引言 2](#_Toc536133165)

[6.2 热输入量对角焊缝力学性能影响 2](#_Toc536133166)

[6.3 焊后消氢对角焊缝力学性能影响 2](#_Toc536133167)

[6.4 本章小结 2](#_Toc536133168)

[第7章 结论与展望 2](#_Toc536133169)

[7.1 结论 2](#_Toc536133170)

[7.2 展望 2](#_Toc536133171)

[参考文献 2](#_Toc536133172)

[致谢 2](#_Toc536133173)

[个人简历、在读期间发表的学术论文与研究成果 2](#_Toc536133174)

# 绪论

## 研究背景及意义

结构控制理论按是否有能量输入来分类分为：主动控制，被动控制，半主文献综述

## 高强钢角焊缝研究现状

从19世纪30年代到现在的大多数关于角焊缝的研究是对正面角焊缝和侧面角焊缝的力学性能研究。正面角焊缝决定了角焊缝的承载力上限和延性性能的下限，而侧面角焊缝决定了角焊缝的承载力下限和延性性能的上限。Butler和Kulak（1971）[1]，Clark(1971), Holtz and Harre, Swannell and Skewes (1979a)， Biggs (1981)， Neis (1985) 和 Marsh (1985)等学者也进行了角焊缝在不同加载角度下的试验研究，而这些试验研究都是针对母材为普通钢材的角焊缝。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 图1.1 转动摩擦阻尼器（RFD） | 图1.2 摩擦转动阻尼器 |

* + 1. 正面角焊缝和侧面角焊缝研究现状

Spraragen and Claussen (1942)对423个正面角焊缝和416个侧面角焊缝的加载试验进行研究，发现侧面角焊缝有截面上的最大剪应力是正面角焊缝的60%至100%。无论焊缝是受拉还是受压正面角焊缝和侧面角焊缝都是有足够的承载力的，正面角焊缝试验数据的离散性要大于侧面角焊缝。

Archer et al. (1959) 进行两个正面和两个侧面角焊缝试验，发现正面角焊缝的剪切强度是侧面角焊缝的1.59倍，正面角焊缝的断裂面角度接近侧面角焊缝，但是小于45°。

Naka and Kato (1966)对18个正面角焊缝试件进行了试验和理论研究，试件包括3种类型的焊接方式，2种焊条，每种类型的试件制作三个，试验记录了材料特性、荷载、变形和焊缝断裂面角度。最后用五种不同的理论预测试件的极限荷载，这五种理论都低估了正面角焊缝的实际承载力，其中最大剪应力理论预测结果最好。

Ligtenberg (1968)对一个涵盖10个国家的角焊缝受拉的国际试验进行统计分析，发现正面角焊缝的承载强度是侧面角焊缝的1.59倍。

Higgins and Preece (1969)做了168个角焊缝的试验，极限荷载和断裂面并未给出，但从已发表的论文来看，正面角焊缝的平均安全系数是侧面角焊缝的1.41-1.54倍。

国际焊接学会(1980)发表了正面和侧面角焊缝的力-位移荷载曲线，提出正面与侧面角焊缝的强度比是1.22，侧面角焊缝的变形能力是正面角焊缝的2倍。

* + 1. 焊缝与加载方向不同角度的角焊缝研究现状

Freeman (1932), Hankins andAllan (1934), Vandeperre 和Joukoff (1939) 在早期的试验研究中发现焊缝与加载方向处在正面角焊缝和侧面角焊缝之间的角焊缝试件在焊吼有效截面最大应力也处在正面角焊缝与侧面角焊缝之间。此处应力的定义仅为最大荷载除以有效截面积，尽管断裂面与有效截面积不完全重合。然而这些研究并未建立角焊缝强度与加载角度的关系。

Butler and Kulak (1971)做了23个6mm焊脚尺寸ER60焊条的角焊缝试件来研究角焊缝强度与加载角度之间的关系。文献提出了角焊缝极限强度和最大变形与加载角度的经验公式，这奠定了后来CISC（1984）研究的基础，焊缝的极限强度随着加载角度的增大而增强，正面角焊缝的极限强度是侧面角焊缝的1.45倍，侧面角焊缝比正面角焊缝有更多的变形能力。

Clark (1971)发表了8mm角焊缝的力位移曲线，理论模型低估了真实强度。Clark提到焊缝真实和理论强度的差异是由于焊缝接头搭接板与焊接板之间的约束，然而没有给出更具体的细节描述。

Swannell and Skewes (1979a)进行了不同加载角度下的受压试验，正面角焊缝受拉试验的极限强度与受压试验类似，但是极限强度对应的变形能力更小。

Biggs (1981)总结了Crofts 和Higgs的试验结果，断裂面角度随着加载角度变化，并且提出了断裂面平均拉应力和剪应力的椭圆关系。Crofts 和Higgs采用“梁”类型的加载方式，这种加载方式在焊缝处产生纵向和横向应力的组合。每个试件的加载角度都是变化的，破坏时的加载角度是可以估计的，试验材料特性并未给出具体描述。

Neis (1985) 采用rate-dependent塑性理论，基于Kamtekar (1982)提出的平均应力分布得到角焊缝的理论荷载位移曲线，并与Butler和Kulak (1971)的正面角焊缝与侧面角焊缝荷载位移曲线相吻合。其余加载角度表现出的差异与Kamtekar提出的平均应力分布的不准确的初始假设有关。

Marsh (1985)基于两个未处于平衡状态的自由体的受力分析图得到角焊缝极限强度与加载角度的理论关系。所有的角焊缝不管加载方向断裂面的理论分析与试验观察不一致。

Kennedy and Kriviak (1985)提出了两个对于同时承受纵向和横向力的角焊缝的作用关系。

Miazga 和Kennedy[1]提出了基于最大剪应力失效准则来预测角焊缝强度的方法，并把理论预测的结果与自己的试验数据以及其他学者（Butler 和Kulak[2]等）的工作做了对比。Lesik 和Kennedy[3]在此基础上又做了一系列的试验工作，并且提出了一个简化的计算公式，通过该简化公式的预测结果与Miazga 和Kennedy[1]的预测结果误差在1.5%以内，该简化公式如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 1.1 ) |

式中，V\_θ为待求的任意角度荷载作用下的角焊缝的承载力； V\_0 为加载方向与焊缝平行时的角焊缝的承载力，此时为侧面角焊缝；θ表示加载方向与焊缝的夹角。式(1.1)被加拿大钢结构设计规范（CSA-S16）引用，用来预测角焊缝的承载能力；目前也被美国钢结构协会规程（AISC 1999）的附录J 中采用，通过上式可知，正面角焊缝的强度是相同尺寸侧面角焊缝强度的1.5 倍。但是Miazga 和Kennedy[1]仅仅研究了一种焊丝在一种焊接工艺下（电弧焊SMAW）的力学性能，不具代表性。除了焊丝的强度和延性对接头力学性能造成的影响外，还有许多因素对角焊缝的性能可能造成不同程度的影响，包括：

（1）焊丝制造商

虽然不同焊丝都能在力学性能上达到材料标准，但是不同制造商生产的焊丝可能具有不同的化学成分，这可能带来角焊缝性能的差异。

（2）焊工技能及焊接工艺

焊工的技能体现在焊接的每一个过程中，包括调试的焊接电压电流、焊接的预热温度、冷却速率、送丝速度等，这些差异对焊缝性能也会带来一定的影响。

（3）焊脚尺寸及焊道数

焊道数的影响主要表现在，破坏可能出现于相邻焊道之间的焊接面。

（4）断裂前母材是否屈服

如果在焊缝断裂前母材没有进入屈服，由于母材的约束作用更强，可能使得焊接接头具有更高的承载能力。

（5）温度

低温造成材料的韧性降低，韧性的改变可能造成角焊缝强度和延性的改变。

（6）焊缝与加荷方向

此处明确一个概念，加载方向与焊缝垂直的角焊缝称为正面角焊缝，加载方向与焊缝平行的角焊缝称为侧面角焊缝。

（7）高强钢及高强焊丝的影响

之前的研究大都着眼于普通钢材，由于高强钢屈强比高、延性差，接头强度的预测公式可能与普通钢材不同。

* + 1. 角焊缝设计规范

欧洲规范Eurocode 3 Part 1-12、美国规范AWSD1.1/D1.1M2015以及新版中国规范GB50017-2017中均有针对高强钢角焊缝连接的相应设计条款，适用的钢材等级分别为S690（名义屈服强度690MPa）,ASTM A514（名义屈服强度690MPa）,Q460（名义屈服强度460MPa）,具体条款如下：

* 欧洲规范

Eurocode 3 Part 1-8 和Eurocode 3 Part 1-12给出了高强钢角焊缝的承载力计算公式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 1.2 ) |

式中，为焊缝材料的名义极限强度；为焊吼尺寸，取为；*l*为焊缝长度；为相关参数，对于高强钢材取值为1.0；为针对高强钢的强度折减系数；取为1.25， 为理论破坏面，也就是焊吼对应的破坏面。

* 美国规范

美国钢结构焊接规范AWSD1.1/D1.1M2015给出了高强钢角焊缝的承载力计算公式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 1.3 ) |

* 中国规范

中国钢结构设计标准GB 50017-2017给出了Q460及其以内强度等级的钢材的角焊缝的承载力设计公式如下：

对于正面角焊缝：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 1.4 ) |

对于侧面角焊缝：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 1.5 ) |

在各种力的综合作用下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 1.6 ) |

式中，和分别表示垂直于焊缝长度方向的正应力和沿焊缝长度方向的剪应力；为角焊缝的强度设计值，按公式计算，表示焊缝的极限强度；表示正面角焊缝的强度设计值增大系数，静力荷载下取为1.22，汇总公式**错误!未找到引用源。**-**错误!未找到引用源。**，可以得到在任意加载角度下，接头承载力设计值为

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 1.7 ) |

* + 1. 热输入量研究现状

大

## 断裂机制研究现状

* + 1. 断裂机制研究现状

钢材由于微观结构、应力条件和温度的不同，可以有多种断裂模式，如稳定的延性断裂和不稳定的脆性断裂[3]-[6]，这些不同的断裂模式是由不同条件下起作用的断裂机制所引起的。结构工程中普遍使用的钢材经常出现延性断裂并伴随着大量的塑性变形，这种类型的断裂大体有空穴形核，扩张和聚合几个过程[7] [8]，如图1.3所示：

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| (a) | (b) |
|  |  |
| (c) | (d) |
| 图1.3 微空穴形核、扩张和聚合机理 | |

（1）空穴形核：大部分钢材包含杂质或第二相质点，当有足够的应力施加在质点之间的粘结界面时，界面破坏，空穴在第二相质点的周围形核。形核过程可简单归纳如下，在较低的塑性应变阶段（≈0.14~0.24），在特定的局部应力场作用下，空穴形核于一些与基体结合力不是很强的“中等”尺度（2~10μm）质点或稍大的片状硫化锰周围（当≥0.20）；在较高的塑性应变范围（≈0.24~0.60），空穴进一步在与基体结合力较强的、大小不等的质点周围形核；当塑性应变达到0.60以至于更高时，空穴形核于细小的（直径在1μm左右或更小）、与基体结合力很强的球形质点周围。因此，空穴形核实际上是一个贯穿于大部分塑性应变范围内的延续性过程。而第一代空穴开始较大量形核主要集中在颈缩开始前后，形核应变≈0.14。对于第二相质点粘结较好的材料，空穴形核过程控制着断裂特性；而对于截面粘结力不是很强的材料，其他机理（空穴扩张和聚合）控制断裂特性。Argon[41]和Goods[42]；

（2）空穴扩张和聚合：在空穴形核后，增长的等效塑性应变和流体静应力使空穴不断扩张。开始时，空穴扩张相互独立，但扩张到一定程度后，相邻的空穴相互独立，但扩张到一定程度后，相邻的空穴相互作用，最终塑性应变沿着空穴的某一特定平面发生集中，空穴突然扩张形成宏观裂缝。当≈0.60时，可观察到空穴开始聚合的现象，值得注意的是，此时空穴聚合是沿着荷载的方向。当≈0.14~0.24时，大部分空穴形核成接近球形；随着等效塑性应变和应力三轴度的不断增加，仍以近似球形扩张，继而逐渐拉长呈椭球状，最终导致荷载轴向相邻空穴首先开始聚合。当两个或数个空穴径向间距不大时，随着空穴的扩张，空穴径向间基体材料产生“内颈缩”。且往往由于塑性剪应变的影响，这种“内颈缩”常常与剪切脱开同时作用，造成空穴聚合方向与加载轴线呈一定角度。从多个试样观测来看，发生大体垂直于荷载方向聚合时的等效塑性应变约相当于试件断裂应变的90%左右。此后直至试样分离，空穴扩张聚合甚速。在试样分离过程中伴随着大量更细小的空穴形核与扩张，对于大量经常使用的钢材来说，空穴扩张和聚合这一步控制着断裂过程，而控制空穴扩张和聚合的应力应变场对于预测断裂十分重要。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 1.8 ) |

* + 1. 断裂模型

（1）临界断裂应变准则[86]

临界断裂应变准则认为材料点处的等效塑性应变达到临界破坏值时，该点发生开裂破坏，即

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 1.9 ) |

该准则仅将等效塑性应变作为一个断裂判据指标，而未考虑应力状态对断裂延性的影响。

（2）空穴扩张模型（VGM）及应力修正临界应变模型（SMCS）

Rice和Tracey推导了理想弹塑性材料中的单个圆柱形和球形空穴在三轴应力作用下的扩张方程[60]，指出空穴扩张速率与应力三轴度呈指数关系，对于球形的空穴，空穴扩张速率可以表达为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 1.10 ) |

其中R是瞬时空穴直径，由于假定材料为理想弹塑性，因此=常数。对上式两侧积分，可以得到在一个塑性加载过程中总的空穴扩张量为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 1.11 ) |

上述公式左侧可以理解为临界空穴尺寸（或空穴最终尺寸与初始尺寸比值的临界值），等式右侧是施加的应力应变历史的函数。

这个模型的局限性在于：没有考虑多个空穴相互作用导致空穴间收缩不稳定的特性；分析局限于理想弹塑性材料。

为了在等式中考虑材料的强化特性，D’Escata和Devaux将屈服强度替换为von Mises应力，上述公式则转化为[87]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 1.12 ) |

再由应力三轴度的定义式，可将上式变为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 1.13 ) |

当空穴在施加的塑性应变作用下扩张直至达到临界空穴尺寸时，认为发生断裂破坏，进而发生裂纹扩展，得到临界断裂判断依据为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 1.14 ) |

为了利用这个模型预测断裂，需要进行有限元分析来记录应力三轴度和塑性应变并计算等式左边的积分直到它达到临界值，等式左边的系数0.283是由试验拟合得到的，将这个系数记为常数c，则公式简化为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 1.15 ) |

其中I从空穴扩张的角度定义了材料的承载力，是一个材料特性常数，可以用圆周平滑槽口试件的拉伸试验对其进行校准，并将其用于有限元分析以预测断裂破坏，而公式( 1.15 )即为VGM模型的判定式。

VGM模型中包含了应力三轴度对塑性应变的显式积分，然而在一些情况中，材料的变形是有限的，及时塑性应变发展较大，但应力三轴度大体上保持不变，因此公式( 1.15 )积分中的应力三轴度一项可以作为常数提取出来，进而将VGM模型简化为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 1.16 ) |

与断裂破坏对应的临界塑性应变可表示为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 1.17 ) |

将与材料相关的参数合并为得到：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 1.18 ) |

这就是SMCS模型的基本形式，Hancock[88]解释为：单个材料点的延性撕裂取决于应力三轴度与塑性应变的相互作用，后来Theocaris[89]也有相同的观点，随着应力三轴度的增加，塑性应变的临界值降低。

在VGM或SMCS模型中，延性裂纹开展是整体行为，而不是单个材料点的行为，因此还需要引入一个特征长度参数来描述多个材料点的破坏，一旦VGM判据或SMCS判据在特征长度上达到它们的临界条件，则认为发生了延性裂纹开展，特征长度的选择和确定基于材料微观结构的尺寸。

由此可见VGM和SMCS模型均考虑了应力三轴度对材料断裂延性的影响，但是未考虑Lode角的影响。两个模型的差别主要在于SMCS模型是基于应力三轴度不随塑性应变的增加而发生显著变化的假定，因此该模型预测的临界塑性应变仅取决于应力三轴度的当前值，而忽略了加载历史效应，在不发生大的几何变形的情况下是可行的。在许多工程问题中，这一模型是一种简化的方法，不需要积分，而且试验和分析预测结果吻合较好[90-93]。

在延性材料发生大的几何变形情况下，材料点处的应力三轴度经常发生变化，例如：金属材料的材性试验，在试件发生颈缩现象后，颈缩截面处的应力三轴度会发生明显的增长。因此，虽然VGM模型要对应力应变历史全程监测，计算复杂，但是更为合理准确。（from王苑佐开题报告）

（3）最大剪应力准则

与Tresca屈服准则类似的，Coulomb和Tresca提出最大剪应力准则至今仍广泛应用在土木工程材料的断裂预测中，这一准则假定当材料点的最大剪应力达到一个阈值时，则该点发生开裂，公式形式如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 1.19 ) |

其中

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 1.20 ) |

如果材料屈服模型取为von Mises屈服准则，则上式可转化为

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 1.21 ) |

其中A和n是幂函数形式的强化函数中的材料常数。公式( 1.19 )中的与Tresca屈服准则中的屈服剪应力类似，但是一般。由式( 1.21 )可见最大剪应力准则考虑了Lode角对断裂延性的影响，而未考虑应力三轴度的影响。

（4）Johnson-Cook断裂准则

Johnson和Cook提出了一个断裂应变与应力三轴度呈指数函数相关的预测公式：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 1.22 ) |

可以看到该公式类型与SMCS模型类似，仅考虑了应力三轴度对材料断裂延性的影响，同时也未考虑加载历史效应，只是在材料常数的数量上有增加，因为这两个模型均是基于柱状或球形空穴在加载过程中的扩张机理得到的。而Johnson和Holmquist通过材性试验标定了多种金属材料的三个材料常数、和。但是这两位学者设计的材性试验均是在高应力三轴度进行研究，对于低或负应力三轴度范围内的断裂行为未进行研究，这也限制了J-C准则的应用。

（5）Mohr-Coulomb断裂准则

麻省理工学院的Bai等学者基于Mohr-Coulomb破坏准则，提出了用于预测金属延性断裂的Mohr-Coulomb准则，值得一提的是，学者Bai还将修正后的金属塑性模型考虑在了断裂模型中，该准则的数学形式如下

|  |  |
| --- | --- |
|  | ( 1.23 ) |

图1.4所示即为Mohr-Coulomb准则给出的一个典型的延性断裂面。

|  |
| --- |
|  |
| 图1.4 Mohr-Coulomb延性断裂面 |

Lou等学者分析了Mohr-Coulomb断裂准则的精度[95, 96]，发现Mohr-Coulomb断裂准则对应力状态对应受拉Lode角的断裂行为无法给出精确的预测，这一结果也在Bai等学者的研究中有所体现[97]。

（6）Bai-Wierzbicki断裂准则

|  |
| --- |
|  |
| 图1.5 Bai-Wierzbicki延性断裂面 |

后续有很多学者基于B-W断裂模型开展了一系列研究[98]，并标定了多种金属材料的断裂参数，反映出B-W断裂准则的适用性被广泛接受。

* + - 1. 单边单条角焊缝试件设计

## 存在的问题与本文研究工作

* + 1. 存在的问题

当前，为避免梁柱节点发生脆性破坏，国内外学者已对摩擦型转动阻尼器及耗能节点进行了诸多探究。这些阻尼器及耗能节点显著地提高了梁柱节点的塑性转动能力、耗能能力，避免了梁柱节点进入脆性破坏，保护了结构整体。但这些耗能阻尼器及耗能节点存在占用使用空间，影响结构美观、工作过程中转动中心不明确，工作过程不宜预测、破坏结构整体性、引起结构本身塑性损伤等问题。

* + 1. 本文研究工作

（1）第一章，绪论。阐述本文的研究背景，综述转动型阻尼器、转动型耗能节点和摩擦型阻尼器的国内外研究现状，并针对当前研究存在的问题提出本文所研究的新型摩擦型转动阻尼器。

# 高强钢和熔敷金属试验研究

## 引言

对高强度钢材和高强度焊材的单调加载力学性能的研究是后续相关研究的基础，其主要力学性能指标包括弹性模量、屈服强度、极限抗拉强度、极限应变、断后伸长率、截面收缩率等。

本章对舞阳钢铁公司生产的Q890D的高强度结构钢材和昆山中冶宝钢焊接材料有限公司生产的ER120S-G高强度焊材进行了单调加载材料力学性能试验研究，共7个试件，得到了每个试件的单调拉伸应力应变曲线及相应的性能指标，为研究此种钢材的材料力学性能提供了试验数据。

## 高强钢Q890D单调拉伸试验研究

* + 1. 试验概况

本次试验试件所用高强钢材由舞阳钢铁公司提供，钢材的化学成分如表 2.1，力学性能如表 2.2所示。

表 2.1高强钢钢材化学成分（%）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Al |
| Q890D-10mm | 0.160 | 0.310 | 1.300 | 0.012 | 0.001 | 0.260 | 0.039 |
| Q890D-20mm | 0.140 | 0.280 | 1.070 | 0.012 | 0.004 | 0.520 | 0.029 |
|  | Mo | Ti | Cu | Nb | Ni | V | Ceq |
| Q890D-10mm | 0.570 | 0.018 | 0.080 | 0.023 | 0.070 | 0.047 | 0.562 |
| Q890D-20mm | 0.460 | 0.013 | 0.050 | 0.013 | 0.820 | 0.013 | 0.570 |

表 2.2高强钢钢材力学性能（厂家提供）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 伸长率% | 冲击功吸收能量(－20℃),J | | | 冷弯（d=3a） |
| Q890D-10mm厚 | 1040 | 1050 | 13.5 | 55 | 77 | 72 | 合格 |
| Q890D-20mm厚 | 914 | 979 | 15.4 | 191 | 189 | 175 | 合格 |

试件加工尺寸如图 2.1和图 2.2所示。

|  |
| --- |
|  |
| 图 2.1 10mm钢板单调拉伸试件尺寸 |
|  |
| 图 2.2 20mm钢板单调拉伸试件尺寸 |
| C:\Users\zhaochen\Desktop\890_10_20.jpg |
| 图 2.3 Q890D试件实际加工图 |

构件名义尺寸和实际尺寸列于表 2.3中。

表 2.3 单向拉伸材性试件尺寸

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试件编号 | 名义尺寸 | | 实际尺寸 | |
| 宽度（mm） | 厚度（mm） | 宽度（mm） | 厚度（mm） |
| 8C10-1 | 20 | 10 | 19.35 | 10.09 |
| 8C10-2 | 19.19 | 10.18 |
| 8C10-3 | 19.33 | 10.16 |
| 平均值 | 19.29 | 10.14 |
| 8C20-1 | 15 | 20 | 15.01 | 20.00 |
| 8C20-2 | 15.18 | 19.95 |
| 8C20-3 | 15.07 | 19.98 |
| 平均值 | 15.09 | 19.98 |

试验机采用同济大学力学实验室2000kN试验机，如图 2.4所示。试验机加载速率为2mm/min。

一方面，试验采用引伸计测量应变，引伸计标距100mm，量程30mm。另一方面试验试件正反两面都贴有应变片，通过应变片也可以得到试件的应变从而得到应力应变关系曲线关系图。

|  |
| --- |
| C:\Users\zhaochen\Desktop\微信图片_20190124194014.jpg |
| 图 2.4 2000kN单调拉伸加载试验机及引伸计 |

表 2.4 试件单调拉伸力学性能参数

|  | /GPa | /MPa | /MPa |  |  | 断后伸长率/% | 截面收缩率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8C10-1 | 202.2 | 808.9 | 900.7 | 0.90 | 0.0484 | 57.18% | 13.84% |
| 8C10-2 | 208.8 | 835.1 | 902.6 | 0.93 | 0.0364 | 54.13% | 12.53% |
| 8C10-3 | 203.9 | 815.8 | 880.3 | 0.93 | 0.0379 | 51.49% | 11.14% |
| 平均值 | 212.9 | 835.0 | 878.1 | 0.95 | 0.0448 | 54.25% | 12.50% |
| 8C20-1 | 210.8 | 1054.2 | 1102.8 | 0.96 | 0.0706 | 44.20% | 16.79% |
| 8C20-2 | 201.6 | 1070.0 | 1116.1 | 0.96 | 0.0702 | 43.98% | 15.46% |
| 8C20-3 | 216.8 | 1083.8 | 1099.2 | 0.99 | 0.0682 | 42.83% | 15.96% |
| 平均值 | 212.4 | 1061.0 | 1105.4 | 0.96 | 0.0647 | 43.67% | 16.07% |

* + 1. 试验结果

在单轴拉伸试验中得到的数据是以名义应变和名义应力表示的，其计算公式为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 2.1 ) |

在试件发生颈缩之前，真实应力应变曲线可以通过下式**错误!未找到引用源。**得到：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 2.2 ) |

其中是试件标距段的长度变化量，是试件的标距段长度，F是荷载，是试样标距段的初始截面面积，和分别为真实应变和真实应力。在试件发生颈缩之后，试件截面面积不再均匀，在颈缩除了轴向应力外还有环向应力存在，公式**错误!未找到引用源。**不再适用，精确的本构模型的校准仍存在很大的困难，因此Matic et al.[148]和Khoo et al.[149]\*提出了“try and error”的方法来尝试得到材料的本构模型曲线，本文同样使用该方法，其中本构关系曲线以Ramberg-Osgood 本构模型的形式作为基础，具体的校准步骤见图 2.5。

|  |
| --- |
| C:\Users\zhaochen\AppData\Local\Temp\1548339768(1).png |
| 图 2.5 本构关系曲线校准的一般步骤 |

本构关系曲线校准的一般步骤如下：

（1）首先进行材性试验得到名义应力应变曲线和荷载位移曲线，利用公式**错误!未找到引用源。**和**错误!未找到引用源。**得到颈缩前的真实应力应变曲线；

（2）基于Ramberg-Osgood模型，改善的幂指数形式的本构关系曲线如

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | for  for | ( 2.3 ) |

式中， 和σ0 为屈服平台结束时对应的塑性应变和真实应力，如果材料不存在屈服平台，则点 (, σ0) 即为试验的真实应力-塑性应变曲线和曲线σ=Eεp 的交点，σ 为真实应力，εp 为塑性应变，σy 为屈服应力， K为常数， n 是应变硬化指数。

对公式**错误!未找到引用源。**的部分进行求导，得到

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | for | ( 2.4 ) |

在名义应力应变曲线的峰值点( , σu)处，可以得到

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 2.5 ) |

比较公式**错误!未找到引用源。**和**错误!未找到引用源。**得到参数n和K的初值表达式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 2.6 ) |

（3）建立和材性试件相同的有限元模型，材料模型使用上述方法校准的本构关系曲线，n和K使用**错误!未找到引用源。**得到的初始值，边界条件和网格划分见2.2.3节。

（4）将试验得到的荷载位移曲线和有限元得出的荷载位移曲线进行对比，给定一个误差范围，通过微调参数n和K的值，使得试验曲线和有限元曲线的对比关系在误差范围内，最终使用的本构关系模型曲线即为校准的材料模型。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 图 2.6 Q890D\_10mm试件试验和有限元荷载位移曲线对比图 | 图 2.7 Q890D\_20mm试件试验和有限元荷载位移曲线对比图 |

* + 1. 有限元建模分析

## 高强度焊材ER120S-G单调拉伸试验研究

* + 1. 试验概况

焊材采用昆山中冶宝钢焊接材料有限公司生产的AWS A5.28 ER120S-G，焊丝牌号为BHG-5，焊材的化学成分如下表 2.5，机械性能如下表 2.6。

表 2.5 焊材ER120S-G的化学成分（%）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Mo | Cr |
| 0.09 | 0.74 | 1.73 | 0.006 | 0.003 | 2.29 | 0.58 | 0.33 |

表 2.6焊材ER120S-G的机械性能

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 屈服强度（MPa） | 抗拉强度（MPa） | 伸长率% | | 冲击功吸收能量(－20℃),J | | | 射线检测 |
| 实测值 | 908 | 1022 | 16.4 | 84 | | 90 | 84 | 合格 |

钢材内部化学元素的不同组成对钢材的力学性能及使用性能具有不同的影响，而焊接是钢材在使用过程中最常面临的加工工艺，钢材可焊性也是评定钢材性能好坏的重要方面，钢材可焊性通常用碳当量这一指标表示。文献[2]中介绍了目前世界各国常用的碳当量公式及其使用的钢种、强度级别、化学成分范围及应用判据，根据本文使用的钢板的化学成分范围，适用于本试验中所用钢材的碳当量公式共有三个：

（1）计算预热温度的碳当量公式

美国金属学会提出的用于计算预热温度的碳当量公式：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 2.7 ) |

式**错误!未找到引用源。**适用于碳钢和低合金高强度钢，当CE（1）< 0.45%，可不预热；当CE（1）在0.45%~0.6%之间时，预热100~200°C；当CE（1）> 0.6%，预热200~370°C。

（2）评定焊接性的碳当量公式

美国金属学会提出的用于评定淬火碳钢和低合金钢的碳当量公式：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 2.8 ) |

式**错误!未找到引用源。**考虑钢中Si的影响，当CE（2）< 0.35%，通常不需要预热和焊后热处理；当CE（2）在0.35%~0.55%之间时，一般需预热；当CE（2）> 0.55%，既要预热又要焊后热处理。

（3）美国海军碳当量公式

美国海军用低合金高强度钢碳当量公式：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 2.9 ) |

按照公式**错误!未找到引用源。**求得的碳当量及含碳量的不同，可把钢的焊接性划分分为易焊区、可焊区和难焊区，如图2.1所示，含碳量为0.1%~0.12%以下的区域，为易焊区；含碳量大于0.1%~0.12%，且碳当量CE（3）<0.49% 以下的区域，为可焊区；其他情况为难焊区。钢材可焊性与钢材的碳含量和上述公式计算所得的碳当量关系如图 2.8所示。

|  |
| --- |
| C:\Users\zhaochen\AppData\Local\Temp\1548233538(1).png |
| 图 2.8 碳当量、含碳量与可焊性的关系 |

钢的碳当量就是把钢中包括碳在内的对淬硬、冷裂纹及脆化等有影响的合金元素含量换算成碳的相当含量。通过对钢的碳当量和冷裂敏感指数的估算，可以初步衡量低合金高强度钢冷裂敏感性的高低，这对焊接工艺条件如预热、焊后热处理等的确定具有重要的指导作用。通过碳当量的计算可以看出，当碳当量增加时，钢材的淬硬倾向增大，硬度增加，这时钢材焊接热影响区就容易产生冷裂纹。

根据以上三个公式，计算可得本试验中所用钢材的碳当量以及焊接过程中的热处理情况，结果汇总见下表 2.7。

表 2.7美国推荐的碳当量计算结果及热处理情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢材等级 | 厚度 | 轧制工艺 | 碳当量（%）及热处理情况 | | |
| CE(1) | CE(2) | CE(3) |
| Q890D | 10mm | 淬火回火钢QT | 0.595 | 0.583 | 0.614 |
| 预热100~200℃ | 预热+焊后热处理 | 难焊 |
| Q890D | 20mm | 淬火回火钢QT | 0.622 | 0.594 | 0.622 |
| 预热200~370℃ | 预热+焊后热处理 | 难焊 |

## 有限元分析

* + 1. 有限元模型
    2. 材料参数分析

## 本章小结

# 高强钢角焊缝力学试验研究

## 引言

众所周知，角焊缝的力学性能与焊缝和荷载二者之间的夹角有很大关系，试验研究发现正面角焊缝（焊缝与加荷方向垂直）较侧面角焊缝（焊缝与加荷方向平行）有更高的强度，但是更差的接头变形能力。本试验拟研究在不同强度焊丝、不同焊缝与加荷的方向等影响下，角焊缝的力学性能；以及对目前各国规范对正面角焊缝承载能力设计的适用性进行分析。本次试验以高强钢 钢Q890为母材，ER120为焊材，考虑焊缝与受力方向的夹角，选取0°（侧面角焊缝）、15°、30°、45°D（单边双条焊缝）、45°S（单边单条焊缝）、60°、75°、90°（正面角焊缝）作为试验设计变量，每个角度得试件加工6个，共计48个。

## 试验设计方案

* + 1. 试件设计及原始尺寸测量
       1. 单边单条角焊缝试件设计

45°S（单边单条焊缝）、60°、75°、90°（正面角焊缝）试件的加工步骤如下：

（1）焊接出两块如图 3.1的搭接接头焊件板；

（2）在焊件两端各切去50mm，消除起弧和灭弧的影响；

（3）每块搭接接头焊件板切割加工成3个如图 3.2至图 3.5所示的试件，总共6个试件。

（4）焊脚尺寸为5mm的角焊缝采用机加工的方式将焊缝的焊脚尺寸切割成标准的三角形截面，即消除余高的影响。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| （a） 90°焊接件 | （b） 75°焊接件 |
|  |  |
| （c） 60°焊接件 | （d）45°S焊接件 |
| 图 3.1 单边单条焊缝试件焊接件 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 图 3.2 90°试件设计图 | 图 3.3 75°试件设计图 |
|  |  |
| 图 3.4 60°试件设计图 | 图 3.5 45°S试件设计图 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I:\1毕业课题\#Graduate-thesis\4试验照片\201901第二批角焊缝试验\试验前\IMG_E9922.JPG | I:\1毕业课题\#Graduate-thesis\4试验照片\201901第二批角焊缝试验\试验前\IMG_E9926.JPG | I:\1毕业课题\#Graduate-thesis\4试验照片\201901第二批角焊缝试验\试验前\IMG_E9923.JPG | I:\1毕业课题\#Graduate-thesis\4试验照片\201901第二批角焊缝试验\试验前\IMG_E9925.JPG |
| 图 3.6 90°试件 | 图 3.7 75°试件 | 图 3.8 60°试件 | 图 3.9 45°S试件 |

表 3.1 单边单条角焊缝试件焊接工艺

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试件编号 | 焊脚尺寸(mm) | 电流(A) | 电压(V) | 速度（mm/min） | 道间温度(°C) | 热输入（kJ/mm) |
| 90\_1/90\_2/90\_3/90\_4/90\_5/90\_6 | 10 | 241 | 27.0 | 318 | 175 | 1.23 |
| 5 | 240 | 27.0 | 315 | 165 | 1.23 |
| 75\_1/75\_2/75\_3 | 10 | 240 | 26.9 | 310 | 170 | 1.25 |
| 5 | 242 | 27.0 | 315 | 185 | 1.24 |
| 75\_4/75\_5/75\_6 | 10 | 240 | 27.0 | 310 | 165 | 1.25 |
| 5 | 242 | 27.1 | 312 | 190 | 1.26 |
| 60\_1/60\_2/60\_3 | 10 | 240 | 26.8 | 315 | 155 | 1.23 |
| 5 | 240 | 27.0 | 310 | 175 | 1.25 |
| 60\_4/60\_5/60\_6 | 10 | 242 | 27.2 | 315 | 150 | 1.25 |
| 5 | 240 | 27.0 | 315 | 180 | 1.23 |
| 45S\_1/45S\_2/45S\_3 | 10 | 241 | 27.2 | 320 | 145 | 1.23 |
| 5 | 242 | 27.0 | 316 | 170 | 1.24 |
| 45S\_4/45S\_5/45S\_6 | 10 | 240 | 26.8 | 312 | 150 | 1.24 |
| 5 | 242 | 27.0 | 313 | 180 | 1.25 |

由于加工过程中的随机性，试件的焊脚尺寸和焊缝长度与设计尺寸会有一定误差，因为在试验前，需要对每个试件的实际尺寸进行详细的测量。沿着焊缝长度方向，每隔10mm测量一次焊缝截面的剪切边、受拉边和斜边，尺寸测量采用专业的焊脚尺，测量工具与试件测量示意图如图 3.10和图 3.11所示， 表 3.2汇总了单边单条焊缝类型每个试件实测数据的平均值。

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\zhaochen\AppData\Local\Temp\WeChat Files\502f1b4de45a5f32a8098c1148e5edd.jpg |  |
| 图 3.10 焊脚尺 | 图 3.11 试件测量示意图 |

表 3.2 单边单条角焊缝试件实测值汇总

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 1号边 | | | | 2号边 | | | |
| 剪切边（mm) | 受拉边（mm) | 斜边（mm) | 焊缝长度（mm) | 剪切边（mm) | 受拉边（mm) | 斜边（mm) | 焊缝长度（mm) |
| 45S\_1 | 4.70 | 4.50 | 6.49 | 69.02 | 4.60 | 5.00 | 6.67 | 69.69 |
| 45S\_2 | 4.60 | 5.00 | 6.64 | 69.45 | 4.70 | 5.20 | 6.96 | 69.64 |
| 45S\_3 | 4.50 | 4.90 | 6.49 | 68.99 | 5.00 | 5.20 | 6.95 | 70.22 |
| 45S\_4 | 4.80 | 4.90 | 6.91 | 69.25 | 4.90 | 5.00 | 6.74 | 70.75 |
| 45S\_5 | 4.60 | 5.00 | 6.94 | 68.27 | 4.40 | 5.00 | 6.54 | 69.04 |
| 45S\_6 | 4.80 | 5.00 | 6.65 | 68.80 | 4.40 | 4.90 | 6.49 | 69.19 |
| 60\_1 | 4.70 | 5.10 | 7.06 | 57.17 | 5.00 | 5.00 | 6.91 | 57.91 |
| 60\_2 | 4.63 | 5.00 | 6.61 | 57.46 | 5.00 | 5.00 | 6.87 | 58.93 |
| 60\_3 | 4.80 | 5.00 | 6.82 | 57.76 | 4.80 | 5.20 | 7.14 | 57.56 |
| 60\_4 | 4.70 | 5.10 | 6.90 | 57.68 | 4.90 | 5.10 | 6.87 | 58.86 |
| 60\_5 | 5.00 | 4.40 | 6.38 | 57.28 | 5.20 | 5.00 | 7.06 | 58.56 |
| 60\_6 | 4.80 | 5.00 | 6.83 | 57.47 | 5.00 | 4.95 | 6.89 | 58.88 |
| 75\_1 | 4.50 | 5.00 | 6.50 | 52.23 | 4.92 | 4.64 | 6.68 | 51.38 |
| 75\_2 | 4.82 | 4.50 | 6.69 | 51.89 | 5.46 | 4.32 | 6.62 | 52.75 |
| 75\_3 | 4.62 | 4.60 | 6.46 | 51.68 | 5.40 | 4.60 | 6.80 | 52.30 |
| 75\_4 | 4.76 | 4.66 | 6.61 | 51.74 | 4.80 | 4.72 | 6.51 | 52.36 |
| 75\_5 | 4.70 | 5.00 | 6.67 | 52.31 | 5.00 | 4.94 | 6.72 | 52.40 |
| 75\_6 | 4.70 | 4.40 | 6.68 | 53.51 | 4.50 | 4.40 | 6.50 | 53.65 |
| 90\_1 | 5.00 | 5.00 | 6.89 | 49.94 | 5.12 | 4.30 | 6.71 | 49.98 |
| 90\_2 | 4.63 | 4.90 | 6.42 | 49.99 | 5.00 | 4.90 | 6.80 | 50.01 |
| 90\_3 | 4.80 | 5.00 | 6.85 | 50.04 | 4.70 | 4.90 | 6.93 | 49.99 |
| 90\_4 | 4.90 | 5.00 | 6.73 | 49.95 | 5.20 | 4.95 | 6.83 | 49.98 |
| 90\_5 | 5.40 | 5.00 | 7.35 | 50.01 | 5.08 | 4.30 | 6.70 | 50.07 |
| 90\_6 | 5.30 | 4.50 | 6.70 | 50.02 | 5.60 | 4.50 | 6.97 | 50.06 |

* + - 1. 单边双条角焊缝试件设计

15°、30°、45°D（单边双条焊缝）试件的加工步骤如下：

（1）在试件两端拼接50mm宽的引弧板，焊接时在引弧板上起弧，保证所需焊缝处焊接饱满，焊接完后采用机加工的方式将引弧板切掉。

（2）焊脚尺寸为5mm的角焊缝采用机加工的方式将焊缝的焊脚尺寸切割成标准的三角形截面，即消除余高的影响。

表 3.4汇总了单边双条焊缝类型每个试件实测数据的平均值。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 图 3.12 45°D试件设计图 | 图 3.13 30°试件设计图 |
|  |  |
| 图 3.14 15°试件设计图 | 图 3.15 0°试件设计图 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I:\1毕业课题\#Graduate-thesis\4试验照片\201901第二批角焊缝试验\试验前\IMG_9950.JPG | I:\1毕业课题\#Graduate-thesis\4试验照片\201901第二批角焊缝试验\试验前\IMG_9989.JPG | I:\1毕业课题\#Graduate-thesis\4试验照片\201901第二批角焊缝试验\试验前\IMG_9991.JPG | I:\1毕业课题\#Graduate-thesis\4试验照片\201901第二批角焊缝试验\试验前\IMG_0007.JPG |
| 图 3.16 45°D试件 | 图 3.17 30°试件 | 图 3.18 15°试件 | 图 3.19 0°试件 |

表 3.3 单边双条角焊缝试件焊接工艺

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试件编号 | 焊脚尺寸(mm) | 电流(A) | 电压(V) | 速度（mm/min） | 道间温度(°C) | 热输入（kJ/mm) |
| 00\_1 | 10 | 242 | 27.0 | 320 | 145 | 1.23 |
| 5 | 243 | 27.2 | 310 | 170 | 1.28 |
| 00\_2 | 10 | 240 | 27.0 | 316 | 150 | 1.23 |
| 5 | 241 | 27.0 | 312 | 175 | 1.25 |
| 00\_3 | 10 | 240 | 26.9 | 310 | 148 | 1.25 |
| 5 | 241 | 27.0 | 320 | 178 | 1.22 |
| 00\_4 | 10 | 243 | 27.1 | 325 | 150 | 1.22 |
| 5 | 242 | 27.1 | 318 | 170 | 1.24 |
| 00\_5 | 10 | 243 | 27.1 | 312 | 150 | 1.27 |
| 5 | 240 | 27.0 | 310 | 180 | 1.25 |
| 00\_6 | 10 | 240 | 26.9 | 316 | 149 | 1.23 |
| 5 | 242 | 27.0 | 312 | 173 | 1.26 |
| 15\_1 | 10 | 240 | 27.0 | 315 | 150 | 1.23 |
| 5 | 241 | 27.0 | 320 | 185 | 1.22 |
| 15\_2 | 10 | 240 | 27.3 | 310 | 148 | 1.27 |
| 5 | 240 | 27.1 | 310 | 180 | 1.26 |
| 15\_3 | 10 | 242 | 27.0 | 308 | 149 | 1.27 |
| 5 | 240 | 27.1 | 306 | 175 | 1.28 |
| 15\_4 | 10 | 242 | 26.9 | 315 | 148 | 1.24 |
| 5 | 242 | 27.0 | 310 | 187 | 1.26 |
| 15\_5 | 10 | 240 | 27.0 | 310 | 150 | 1.25 |
| 5 | 240 | 26.9 | 315 | 179 | 1.23 |
| 15\_6 | 10 | 240 | 27.0 | 320 | 150 | 1.22 |
| 5 | 240 | 26.9 | 315 | 177 | 1.23 |
| 30\_1 | 10 | 242 | 27.0 | 310 | 142 | 1.26 |
| 5 | 240 | 27.0 | 308 | 175 | 1.26 |
| 30\_2 | 10 | 242 | 27.1 | 318 | 146 | 1.24 |
| 5 | 241 | 27.0 | 310 | 185 | 1.26 |
| 30\_3 | 10 | 242 | 27.2 | 315 | 139 | 1.25 |
| 5 | 241 | 27.0 | 306 | 170 | 1.28 |
| 30\_4 | 10 | 240 | 27.0 | 310 | 141 | 1.25 |
| 5 | 242 | 27.0 | 310 | 173 | 1.26 |
| 30\_5 | 10 | 243 | 27.1 | 308 | 138 | 1.28 |
| 5 | 240 | 26.9 | 312 | 171 | 1.24 |
| 30\_6 | 10 | 241 | 27.1 | 315 | 140 | 1.24 |
| 5 | 239 | 27.2 | 310 | 165 | 1.26 |
| 45D\_1 | 10 | 240 | 27.0 | 310 | 149 | 1.25 |
| 5 | 243 | 27.2 | 310 | 190 | 1.28 |
| 45D\_2 | 10 | 241 | 27.0 | 309 | 142 | 1.26 |
| 5 | 240 | 27.0 | 308 | 180 | 1.26 |
| 45D\_3 | 10 | 242 | 27.0 | 310 | 141 | 1.26 |
| 5 | 242 | 27.0 | 315 | 170 | 1.24 |
| 45D\_4 | 10 | 240 | 27.1 | 318 | 138 | 1.23 |
| 5 | 241 | 27.0 | 320 | 169 | 1.22 |
| 45D\_5 | 10 | 240 | 26.8 | 315 | 135 | 1.23 |
| 5 | 242 | 27.1 | 310 | 171 | 1.27 |
| 45D\_6 | 10 | 240 | 27.0 | 308 | 143 | 1.26 |
| 5 | 242 | 26.9 | 310 | 186 | 1.26 |

表 3.4 单边双条角焊缝试件实测值汇总

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 1号边 | | | | | 2号边 | | | | |
| 剪切边（mm) | 受拉边（mm) | 斜边（mm) | 焊缝长度（mm) | 实际长度（mm) | 剪切边（mm) | 受拉边（mm) | 斜边（mm) | 焊缝长度（mm) | 实际长度（mm) |
| 00\_1 | 5.60 | 5.00 | 7.71 | 29.10 | 56.18 | 5.10 | 5.10 | 7.22 | 27.95 | 63.03 |
| 00\_2 | 5.10 | 5.30 | 7.49 | 30.71 | 48.40 | 5.10 | 4.60 | 6.94 | 31.73 | 51.58 |
| 00\_3 | 5.50 | 5.20 | 7.81 | 34.09 | 51.20 | 5.00 | 6.10 | 7.91 | 35.00 | 49.46 |
| 00\_4 | 4.90 | 4.20 | 6.21 | 31.75 | 52.98 | 4.40 | 4.10 | 5.90 | 32.60 | 50.99 |
| 00\_5 | 5.00 | 5.30 | 7.17 | 33.52 | 57.94 | 4.80 | 4.90 | 7.13 | 31.80 | 54.27 |
| 00\_6 | 4.80 | 4.60 | 6.63 | 33.02 | 55.39 | 5.20 | 4.30 | 6.74 | 31.73 | 52.13 |
| 15\_1 | 4.80 | 4.00 | 6.28 | 51.24 | 61.58 | 4.90 | 4.00 | 6.20 | 47.87 | 56.28 |
| 15\_2 | 5.20 | 3.60 | 6.30 | 50.73 | 62.00 | 4.80 | 3.50 | 6.00 | 49.81 | 63.03 |
| 15\_3 | 4.40 | 4.40 | 6.10 | 49.99 | 58.26 | 4.40 | 3.90 | 5.80 | 51.45 | 57.00 |
| 15\_4 | 4.90 | 4.00 | 6.30 | 49.71 | 62.53 | 4.60 | 4.40 | 6.50 | 51.60 | 67.41 |
| 15\_5 | 4.20 | 4.50 | 6.10 | 52.85 | 65.32 | 5.00 | 3.50 | 6.10 | 49.87 | 62.66 |
| 15\_6 | 4.90 | 3.70 | 6.20 | 47.02 | 56.80 | 5.30 | 3.50 | 6.30 | 47.75 | 59.35 |
| 30\_1 | 4.20 | 3.80 | 5.80 | 60.62 | 81.91 | 4.30 | 4.30 | 6.10 | 62.40 | 79.98 |
| 30\_2 | 4.50 | 4.20 | 6.10 | 62.66 | 78.94 | 4.80 | 3.80 | 6.10 | 60.81 | 76.55 |
| 30\_3 | 5.00 | 3.60 | 6.20 | 62.05 | 85.63 | 4.70 | 4.20 | 6.20 | 61.32 | 87.00 |
| 30\_4 | 4.50 | 4.00 | 6.20 | 61.48 | 74.44 | 5.50 | 4.00 | 6.90 | 61.84 | 73.00 |
| 30\_5 | 4.60 | 4.40 | 6.50 | 62.38 | 75.99 | 4.90 | 4.30 | 6.40 | 60.33 | 69.12 |
| 30\_6 | 4.60 | 4.20 | 6.20 | 62.20 | 77.26 | 5.00 | 4.00 | 6.30 | 60.35 | 75.64 |
| 45D\_1 | 4.90 | 4.40 | 6.60 | 53.14 | 69.54 | 4.90 | 4.20 | 6.50 | 49.02 | 62.11\* |
| 45D\_2 | 4.40 | 4.30 | 6.00 | 51.02 | 66.20 | 4.60 | 4.50 | 6.30 | 51.14 | 71.53 |
| 45D\_3 | 5.00 | 4.10 | 6.30 | 48.94 | 66.30 | 5.40 | 4.00 | 6.60 | 48.77 | 57\* |
| 45D\_4 | 5.40 | 3.70 | 6.30 | 52.32 | 68.92 | 4.80 | 4.30 | 6.40 | 49.90 | 65.5\* |
| 45D\_5 | 4.90 | 4.40 | 6.30 | 48.74 | 65.00 | 4.70 | 4.40 | 6.50 | 51.00 | 66.45 |
| 45D\_6 | 5.20 | 3.70 | 6.40 | 51.71 | 64.40 | 4.90 | 4.30 | 6.30 | 50.60 | 68.33 |
| 编号 | 3号边 | | | | | 4号边 | | | | |
| 剪切边（mm) | 受拉边（mm) | 斜边（mm) | 焊缝长度（mm) | 实际长度（mm) | 剪切边（mm) | 受拉边（mm) | 斜边（mm) | 焊缝长度（mm) | 实际长度（mm) |
| 00\_1 | 5.40 | 5.00 | 7.47 | 30.28 | 37.71 | 5.70 | 5.20 | 7.68 | 32.24 | 53.34 |
| 00\_2 | 4.70 | 3.70 | 5.80 | 28.88 | 45.71 | 5.40 | 5.00 | 7.54 | 33.96 | 51.16 |
| 00\_3 | 5.10 | 5.30 | 7.29 | 31.24 | 45.70 | 5.50 | 4.80 | 7.00 | 30.67 | 50.14 |
| 00\_4 | 4.70 | 4.30 | 6.20 | 33.94 | 53.61 | 4.60 | 4.40 | 6.20 | 34.79 | 57.34 |
| 00\_5 | 5.20 | 4.90 | 7.24 | 33.64 | 48.83 | 5.20 | 5.00 | 7.47 | 35.00 | 56.91 |
| 00\_6 | 5.00 | 3.70 | 6.35 | 31.98 | 51.52 | 3.80 | 4.20 | 5.80 | 31.79 | 52.72 |
| 15\_1 | 4.70 | 4.00 | 6.20 | 47.87 | 56.61 | 4.50 | 3.90 | 6.00 | 50.75 | 62.88 |
| 15\_2 | 4.00 | 4.40 | 5.90 | 48.62 | 60.73 | 5.20 | 4.50 | 6.80 | 51.48 | 58.66 |
| 15\_3 | 4.80 | 3.80 | 6.10 | 48.38 | 61.68 | 4.30 | 4.50 | 6.20 | 49.93 | 58.75 |
| 15\_4 | 4.50 | 4.20 | 6.10 | 50.34 | 62.37 | 4.70 | 3.20 | 5.70 | 49.27 | 59.87 |
| 15\_5 | 4.80 | 3.60 | 6.00 | 51.51 | 59.29\* | 4.20 | 4.40 | 6.20 | 48.91 | 55.89\* |
| 15\_6 | 5.30 | 3.30 | 6.20 | 46.95 | 60.75 | 4.50 | 4.40 | 6.30 | 52.20 | 71.04 |
| 30\_1 | 4.70 | 4.30 | 6.30 | 61.46 | 77.85 | 5.00 | 4.00 | 6.40 | 59.01 | 83.19 |
| 30\_2 | 5.00 | 4.00 | 6.30 | 60.18 | 84.33 | 4.40 | 4.50 | 6.20 | 59.26 | 76.02 |
| 30\_3 | 4.40 | 4.40 | 6.30 | 62.52 | 79.28 | 5.30 | 4.00 | 6.40 | 63.56 | 83.73 |
| 30\_4 | 4.90 | 4.00 | 6.40 | 61.52 | 77.07 | 4.30 | 4.20 | 6.00 | 63.33 | 85.23 |
| 30\_5 | 5.50 | 4.20 | 6.70 | 59.86 | 79.57 | 4.70 | 4.10 | 6.30 | 63.70 | 77.14 |
| 30\_6 | 5.50 | 4.10 | 6.90 | 57.18 | 76.29 | 4.60 | 4.20 | 6.20 | 61.06 | 76.24 |
| 45D\_1 | 5.50 | 4.10 | 6.92 | 52.34 | 67.93 | 4.50 | 4.10 | 6.20 | 49.08 | 69.45 |
| 45D\_2 | 4.50 | 4.50 | 6.27 | 52.88 | 67.77 | 4.80 | 4.00 | 6.30 | 51.11 | 74.78 |
| 45D\_3 | 5.00 | 4.00 | 6.40 | 50.43 | 63.2\* | 4.60 | 4.60 | 6.50 | 52.00 | 67.47 |
| 45D\_4 | 4.60 | 4.30 | 6.20 | 51.31 | 63.68 | 4.90 | 4.00 | 6.40 | 51.77 | 70.86 |
| 45D\_5 | 5.00 | 4.30 | 6.38 | 49.98 | 65.1\* | 4.90 | 4.10 | 6.20 | 48.98 | 75.6 |
| 45D\_6 | 5.10 | 4.50 | 6.60 | 50.42 | 67.30 | 4.90 | 4.60 | 6.50 | 51.67 | 66 |

* + 1. 试验装置及仪器操作

本试验在同济大学南校区的结构实验室进行，加载机采用液压伺服控制的MTS多功能试验机，加载能力为2000kN。加载全程采用1mm/min 的位移控制来模拟静力加载过程。

ARAMIS Digitai Image Correlation（DIC）-ARAMIS三维光学全场变形和应变测量分析系统（简称“DIC测量系统”）是一种全新的应变位移测量手段。在物理力学性能测试中，使用DIC系统，有助于深入了解材料和零件的力学行为和性能，特别适用于测量瞬时和局部应变。DIC技术采用非接触测量方式，适用于各种材料的静态和动态试验，获取完整的力学性能参数。本试验的位移数据主要来自于DIC全场应变测量系统。

DIC测量系统数据采集的频率设定为自定义的三阶段：0~480s，拍照频率为1/10Hz; 480~600s，拍照频率为1Hz; 600至试验结束，拍照频率为2Hz。这样设定的目的是由于DIC拍照内存有限，在试验单调拉伸刚开始的弹性阶段降低拍照频率，能够节省拍照张数和减少数据内存，而在试件接近断裂时刻提高拍照频率，为了能够采集到试件断裂瞬间的位移和应变信息。

|  |  |
| --- | --- |
| IMG_5800 | IMG_5797 |
| 图 3.20 MTS多功能试验机 | 图 3.21 DIC试验机 |

试件准备工作分为三个步骤：（1）试件打磨，目的是去除锈斑，使得试验喷漆容易附着；（2）喷白色底漆；（3）喷黑色散斑漆，形成不同大小的散斑，便于DIC系统识别与测量。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I:\1毕业课题\#Graduate-thesis\4试验照片\201901第二批角焊缝试验\试验前\IMG_9939.JPG | I:\1毕业课题\#Graduate-thesis\4试验照片\201901第二批角焊缝试验\试验前\IMG_9928.JPG | 黑漆 |
| 图 3.22 试件打磨 | 图 3.23 喷白色底漆 | 图 3.24 喷黑色散斑漆 |

## 试验结果分析

本次试验试件破坏均出现在焊脚尺寸为5mm的角焊缝，尚未出现母材破坏情况，与试验设计思路一致。试件破坏模式有两种类型：（1）两侧焊缝同时断裂；（2）单边焊缝断裂。如下图所示，大部分试件是第一种破坏模式，仅有部分试件出现单边焊缝破坏模式，出现第二种破坏模式的试件编号为00-2/45S-2/45S-3/45S-6/60-3。

|  |  |
| --- | --- |
| I:\1毕业课题\4试验照片\201901第二批角焊缝试验\试验中-薛\IMG_9818.JPG | I:\1毕业课题\4试验照片\201901第二批角焊缝试验\试验中-薛\IMG_9886.JPG |
| 图 3.25 试件两侧焊缝同时断裂 | 图 3.26 试件单边焊缝断裂 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I:\1毕业课题\4试验照片\201901第二批角焊缝试验\试验后\IMG_0252.JPG | | I:\1毕业课题\4试验照片\201901第二批角焊缝试验\试验后\IMG_0124.JPG | | |
| （a）试件断裂后—0° | | （b）试件断裂后—15° | | |
| C:\Users\zhaochen\Desktop\13-1.jpg | I:\1毕业课题\4试验照片\201901第二批角焊缝试验\试验后\IMG_0031.JPG | | I:\1毕业课题\4试验照片\201901第二批角焊缝试验\试验后\IMG_0236.JPG |
| （c）试件断裂后—30° | （d）试件断裂后—45°D | | （e）试件断裂后—45°S |
| I:\1毕业课题\4试验照片\201901第二批角焊缝试验\试验后\IMG_0197.JPG | I:\1毕业课题\4试验照片\201901第二批角焊缝试验\试验后\IMG_0210.JPG | | I:\1毕业课题\4试验照片\201901第二批角焊缝试验\试验后\IMG_0203.JPG |
| （f）试件断裂后—60° | （g）试件断裂后—75° | | （h）试件断裂后—90° |
| 图 3.27 断后试件汇总 | | | |

试件断裂面均匀且比较平整，说明试件加工质量合格\*。

|  |  |
| --- | --- |
| I:\1毕业课题\4试验照片\201901第二批角焊缝试验\试验后\IMG_0251.JPG | I:\1毕业课题\4试验照片\201901第二批角焊缝试验\试验后\IMG_0242.JPG |
| 图 3.28 90\_1试件断口 | 图 3.29 75\_1试件断口 |

* + 1. 试件断后测量及断裂角度

试件破坏后，对试件的剪切边长度、断裂面长度、斜边长度和断裂角度进行了测量，试验后试件测量各个尺寸代表含义如下图 3.31所示，断后角度的测量采用游标万能角度尺进行测量，如下图 3.30所示。试件断后测量数据汇总至表 3.5和表 3.6。

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\zhaochen\AppData\Local\Temp\1548655121(1).png |  |
| 图 3.30 游标万能角度尺 | 图 3.31 试验后试件测量示意图 |

表 3.5 单边单条角焊缝试件试验后测量数据汇总

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 1号边 | | | | 2号边 | | | |
| 剪切边a（mm) | 断裂面c（mm) | 斜边b（mm) | 断裂角度B | 剪切边a（mm) | 断裂面c（mm) | 斜边b（mm) | 断裂角度B |
| 45S\_1 | 6.12 | 4.93 | 1.89 | 15.33 | 6.43 | 5.22 | 2.15 | 17.67 |
| 45S\_2 | 6.23 | 5.02 | 2.18 | 18.67 | 7.01 | 5.76 | 2.23 | 16.67 |
| 45S\_3 | 5.97 | 4.90 | 1.87 | 16.33 | 6.81 | 5.24 | 2.88 | 23.33 |
| 45S\_4 | 6.00 | 4.99 | 1.65 | 13.67 | 6.99 | 5.48 | 2.63 | 20.00 |
| 45S\_5 | 6.42 | 5.21 | 2.15 | 17.67 | 7.01 | 5.73 | 2.36 | 18.00 |
| 45S\_6 | 5.94 | 4.75 | 2.07 | 18.33 | 6.74 | 5.42 | 2.45 | 19.67 |
| 60\_1 | 5.75 | 4.75 | 1.74 | 15.67 | 6.21 | 4.86 | 2.31 | 19.67 |
| 60\_2 | 5.79 | 4.80 | 1.69 | 15.00 | 6.91 | 5.50 | 2.36 | 17.67 |
| 60\_3 | 6.29 | 5.16 | 1.89 | 15.33 | 7.21 | 5.64 | 2.96 | 22.67 |
| 60\_4 | 6.14 | 5.02 | 1.96 | 16.67 | 6.81 | 5.46 | 2.34 | 18.00 |
| 60\_5 | 5.06 | 3.91 | 1.76 | 17.33 | 7.23 | 5.60 | 2.72 | 19.67 |
| 60\_6 | 5.85 | 4.79 | 1.79 | 15.67 | 6.90 | 5.50 | 2.33 | 17.33 |
| 75\_1 | 6.66 | 5.72 | 1.60 | 12.00 | 6.34 | 4.96 | 2.23 | 18.00 |
| 75\_2 | 6.09 | 4.75 | 2.15 | 18.00 | 6.16 | 4.76 | 1.99 | 15.00 |
| 75\_3 | 6.47 | 5.08 | 2.35 | 19.00 | 6.64 | 5.23 | 2.09 | 15.00 |
| 75\_4 | 5.96 | 4.84 | 1.79 | 15.00 | 7.86 | 6.16 | 2.86 | 19.00 |
| 75\_5 | 6.53 | 5.45 | 1.81 | 14.00 | 6.42 | 5.23 | 1.93 | 15.00 |
| 75\_6 | 5.80 | 4.57 | 1.96 | 17.00 | 7.58 | 5.98 | 2.64 | 18.00 |
| 90\_1 | 7.00 | 5.61 | 2.32 | 17.00 | 7.98 | 5.81 | 3.38 | 22.00 |
| 90\_2 | 5.67 | 4.60 | 1.85 | 17.00 | 7.53 | 5.95 | 2.63 | 18.00 |
| 90\_3 | 6.20 | 4.97 | 2.13 | 18.00 | 6.26 | 5.21 | 1.75 | 14.00 |
| 90\_4 | 6.47 | 5.21 | 2.13 | 17.00 | 6.61 | 5.34 | 2.00 | 15.00 |
| 90\_5 | 8.16 | 6.35 | 2.89 | 18.00 | 6.60 | 5.01 | 2.40 | 18.00 |
| 90\_6 | 7.92 | 6.16 | 2.62 | 16.00 | 5.90 | 4.47 | 2.09 | 17.00 |

表 3.6 单边双条角焊缝试件试验后测量数据汇总

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 1号边 | | | | 2号边 | | | |
| 剪切边a（mm) | 断裂面c（mm) | 斜边b（mm) | 断裂角度B | 剪切边a（mm) | 断裂面c（mm) | 斜边b（mm) | 断裂角度B |
| 00\_1 | 7.99 | 5.38 | 5.19 | 40.00 | 7.26 | 5.14 | 5.46 | 48.67 |
| 00\_2 | 6.20 | 4.47 | 4.15 | 42.00 | 6.22 | 4.17 | 4.48 | 46.00 |
| 00\_3 | 6.88 | 4.84 | 6.04 | 59.00 | 7.05 | 6.12 | 7.25 | 66.33 |
| 00\_4 | 6.15 | 4.10 | 5.54 | 61.67 | 6.01 | 4.11 | 4.78 | 52.33 |
| 00\_5 | 7.26 | 5.30 | 5.48 | 48.67 | 6.12 | 4.38 | 4.48 | 47.00 |
| 00\_6 | 6.57 | 4.76 | 6.14 | 63.33 | 5.45 | 3.50 | 4.66 | 58.00 |
| 15\_1 | 7.15 | 4.58 | 5.32 | 48.00 | 5.29 | 3.55 | 2.90 | 31.00 |
| 15\_2 | 6.30 | 3.78 | 3.99 | 37.00 | 6.87 | 4.29 | 4.14 | 34.67 |
| 15\_3 | 6.83 | 4.88 | 4.09 | 36.33 | 5.58 | 3.73 | 3.74 | 41.67 |
| 15\_4 | 6.28 | 4.39 | 2.99 | 25.50 | 7.13 | 4.98 | 4.44 | 38.00 |
| 15\_5 | 5.45 | 4.03 | 3.12 | 34.50 | 6.66 | 4.02 | 4.21 | 37.00 |
| 15\_6 | 6.32 | 3.92 | 4.12 | 39.33 | 6.13 | 4.01 | 2.96 | 24.00 |
| 30\_1 | 6.61 | 4.48 | 4.26 | 39.67 | 7.13 | 5.12 | 4.12 | 34.67 |
| 30\_2 | 6.36 | 4.68 | 2.90 | 25.00 | 5.84 | 4.07 | 2.72 | 24.50 |
| 30\_3 | 5.55 | 3.65 | 2.83 | 27.00 | 6.96 | 4.75 | 4.16 | 35.67 |
| 30\_4 | 8.30 | 5.62 | 5.13 | 37.33 | 7.78 | 4.80 | 4.84 | 36.33 |
| 30\_5 | 6.19 | 4.86 | 2.17 | 18.00 | 5.36 | 4.25 | 1.67 | 15.00 |
| 30\_6 | 5.59 | 4.15 | 2.40 | 23.00 | 5.61 | 3.88 | 2.72 | 26.00 |
| 45D\_1 | 4.63 | 3.69 | 1.43 | 15.00 | 5.39 | 4.29 | 1.63 | 14.33 |
| 45D\_2 | 7.22 | 5.13 | 4.24 | 35.33 | 6.54 | 4.80 | 3.22 | 28.00 |
| 45D\_3 | 6.05 | 4.26 | 2.84 | 25.00 | 6.40 | 4.70 | 2.40 | 17.67 |
| 45D\_4 | 6.93 | 4.86 | 2.84 | 19.33 | 6.57 | 5.00 | 2.48 | 19.33 |
| 45D\_5 | 6.57 | 4.92 | 2.68 | 21.33 | 5.65 | 4.12 | 2.68 | 26.33 |
| 45D\_6 | 6.73 | 4.12 | 4.15 | 35.67 | 7.05 | 5.05 | 3.32 | 25.67 |
| 编号 | 3号边 | | | | 4号边 | | | |
| 剪切边a（mm) | 断裂面c（mm) | 斜边b（mm) | 断裂角度B | 剪切边a（mm) | 断裂面c（mm) | 斜边b（mm) | 断裂角度B |
| 00\_1 | 6.95 | 4.74 | 5.50 | 52.00 | 6.33 | 4.51 | 6.13 | 66.50 |
| 00\_2 | 6.08 | 3.91 | 5.85 | 67.67 | 6.78 | 4.72 | 6.02 | 60.00 |
| 00\_3 | 6.68 | 4.81 | 4.72 | 45.00 | 6.30 | 4.15 | 4.49 | 45.33 |
| 00\_4 | 6.47 | 4.38 | 5.09 | 51.67 | 5.02 | 3.50 | 4.12 | 54.33 |
| 00\_5 | 5.45 | 4.18 | 5.84 | 73.33 | 6.16 | 4.52 | 5.93 | 65.33 |
| 00\_6 | 5.68 | 3.39 | 4.30 | 49.00 | 5.90 | 4.48 | 4.90 | 54.33 |
| 15\_1 | 6.19 | 4.05 | 4.16 | 41.67 | 7.03 | 4.78 | 4.03 | 33.50 |
| 15\_2 | 7.30 | 5.45 | 4.16 | 34.33 | 5.97 | 3.91 | 4.73 | 52.33 |
| 15\_3 | 6.04 | 3.80 | 4.14 | 42.67 | 6.08 | 4.41 | 4.51 | 47.67 |
| 15\_4 | 7.80 | 5.35 | 6.23 | 52.67 | 7.45 | 4.23 | 5.56 | 47.67 |
| 15\_5 | 6.96 | 4.34 | 4.39 | 37.33 | 8.00 | 5.85 | 6.41 | 52.33 |
| 15\_6 | 6.69 | 3.89 | 4.05 | 33.33 | 7.01 | 4.90 | 4.99 | 45.33 |
| 30\_1 | 7.12 | 4.93 | 4.15 | 34.67 | 6.21 | 4.39 | 2.80 | 23.50 |
| 30\_2 | 6.47 | 4.40 | 3.31 | 28.00 | 6.43 | 5.13 | 2.22 | 18.00 |
| 30\_3 | 6.11 | 4.92 | 1.96 | 16.33 | 6.14 | 4.59 | 2.19 | 16.67 |
| 30\_4 | 6.89 | 4.51 | 4.16 | 35.67 | 5.92 | 4.73 | 1.94 | 16.67 |
| 30\_5 | 6.34 | 4.02 | 3.87 | 35.67 | 7.09 | 4.73 | 4.53 | 39.00 |
| 30\_6 | 5.68 | 3.83 | 2.78 | 25.67 | 7.28 | 5.05 | 4.19 | 34.00 |
| 45D\_1 | 6.80 | 4.32 | 3.98 | 33.33 | 6.44 | 4.46 | 3.71 | 34.00 |
| 45D\_2 | 6.71 | 4.84 | 3.79 | 33.67 | 6.12 | 4.56 | 2.36 | 19.33 |
| 45D\_3 | 6.00 | 4.36 | 2.46 | 20.67 | 5.82 | 4.63 | 1.99 | 17.67 |
| 45D\_4 | 5.17 | 3.99 | 1.92 | 19.21 | 6.26 | 4.50 | 2.70 | 22.33 |
| 45D\_5 | 7.17 | 5.01 | 3.64 | 28.33 | 6.70 | 4.43 | 4.09 | 36.33 |
| 45D\_6 | 5.62 | 3.95 | 2.89 | 29.00 | 5.66 | 4.38 | 2.08 | 19.00 |

* + 1. 承载能力与变形能力

表 3.7角焊缝试件承载能力和变形能力汇总

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 极限荷载（kN） | 断裂荷载（kN） | 极限荷载对应的变形（mm) | | | 断裂荷载对应的变形（mm) | | | 荷载比 | 变形比 | 破坏方式 |
| 左边 | 右边 | 平均 | 左边 | 右边 | 平均 |
| 00\_1 | 487.75 | 355.54 | 0.57 | 0.47 | 0.52 | 1.06 | 0.76 | 0.91 | 0.73 | 1.76 | 双边 |
| 00\_2 | 456.00 | 246.68 | 0.33 | 0.21 | 0.27 | 1.21 | 0.69 | 0.95 | 0.54 | 3.47 | **单边** |
| 00\_3 | 603.63 | 260.18 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.30 | 0.25 | 0.43 | 1.74 | 双边 |
| 00\_4 | 512.16 | 342.28 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.67 | 1.02 | 双边 |
| 00\_5 | 576.15 | 332.44 | 0.35 | 0.26 | 0.30 | 0.42 | 0.31 | 0.36 | 0.58 | 1.19 | 双边 |
| 00\_6 | 581.23 | 332.17 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.57 | 1.13 | 双边 |
| 15\_1 | 717.56 | 702.49 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.98 | 1.03 | 双边 |
| 15\_2 | 746.93 | 706.34 | 0.28 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.44 | 0.38 | 0.95 | 1.20 | 双边 |
| 15\_3 | 770.64 | 753.07 | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.37 | 0.30 | 0.34 | 0.98 | 1.25 | 双边 |
| 15\_4 | 772.73 | 687.19 | 0.57 | 0.36 | 0.46 | 0.68 | 0.43 | 0.56 | 0.89 | 1.21 | 双边 |
| 15\_5 | 811.85 | 621.62 | 0.28 | 0.38 | 0.33 | 0.48 | 0.64 | 0.56 | 0.77 | 1.70 | 双边 |
| 15\_6 | 839.21 | 746.33 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.61 | 0.55 | 0.58 | 0.89 | 1.70 | 双边 |
| 30\_1 | 1077.31 | 1059.67 | 0.48 | 0.37 | 0.42 | 0.60 | 0.44 | 0.52 | 0.98 | 1.23 | 双边 |
| 30\_2 | 1149.15 | 1088.26 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.95 | 1.07 | 双边 |
| 30\_3 | 1149.56 | 1101.71 | 0.36 | 0.42 | 0.39 | 0.49 | 0.60 | 0.55 | 0.96 | 1.39 | 双边 |
| 30\_4 | 1153.41 | 1100.08 | 0.47 | 0.31 | 0.39 | 0.54 | 0.34 | 0.44 | 0.95 | 1.13 | 双边 |
| 30\_5 | 879.72 | 844.97 | 0.15 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.31 | 0.24 | 0.96 | 1.18 | 双边 |
| 30\_6 | 1064.91 | 841.61 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.79 | 1.03 | 双边 |
| 45D\_1 | 943.81 | 889.27 | 0.21 | 0.33 | 0.27 | 0.22 | 0.36 | 0.29 | 0.94 | 1.08 | 双边 |
| 45D\_2 | 963.28 | 909.84 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.94 | 1.08 | 双边 |
| 45D\_3 | 957.76 | 945.85 | 0.27 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.99 | 1.02 | 双边 |
| 45D\_4 | 995.42 | 936.30 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.94 | 1.03 | 双边 |
| 45D\_5 | 1004.68 | 746.98 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.74 | 1.05 | 双边 |
| 45D\_6 | 891.67 | 843.55 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.95 | 1.04 | 双边 |
| 45S\_1 | 635.52 | 616.91 | 0.20 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.97 | 1.01 | 双边 |
| 45S\_2 | 675.87 | 669.32 | 0.29 | 0.39 | 0.34 | 0.30 | 0.44 | 0.37 | 0.99 | 1.09 | **单边** |
| 45S\_3 | 658.33 | 575.75 | 0.25 | 0.37 | 0.31 | 0.26 | 0.41 | 0.33 | 0.87 | 1.07 | **单边** |
| 45S\_4 | 681.18 | 619.87 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.51 | 0.48 | 0.91 | 1.07 | 双边 |
| 45S\_5 | 677.05 | 664.56 | 0.38 | 0.47 | 0.42 | 0.38 | 0.48 | 0.43 | 0.98 | 1.01 | 双边 |
| 45S\_6 | 665.30 | 552.35 | 0.43 | 0.58 | 0.51 | 0.46 | 0.68 | 0.57 | 0.83 | 1.12 | **单边** |
| 60\_1 | 612.69 | 577.61 | 0.27 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.36 | 0.33 | 0.94 | 1.06 | 双边 |
| 60\_2 | 612.73 | 565.97 | 0.30 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.39 | 0.35 | 0.92 | 1.07 | 双边 |
| 60\_3 | 578.35 | 533.20 | 0.18 | 0.29 | 0.23 | 0.18 | 0.30 | 0.24 | 0.92 | 1.05 | **单边** |
| 60\_4 | 636.56 | 610.21 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.96 | 1.02 | 双边 |
| 60\_5 | 575.71 | 531.62 | 0.26 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.34 | 0.30 | 0.92 | 1.01 | 双边 |
| 60\_6 | 618.01 | 594.60 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.96 | 1.03 | 双边 |
| 75\_1 | 580.59 | 580.59 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 1.00 | 1.00 | 双边 |
| 75\_2 | 584.38 | 487.52 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.83 | 1.09 | 双边 |
| 75\_3 | 557.74 | 534.05 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.96 | 1.22 | 双边 |
| 75\_4 | 504.87 | 446.19 | 0.40 | 0.33 | 0.37 | 0.43 | 0.34 | 0.39 | 0.88 | 1.06 | 双边 |
| 75\_5 | 576.77 | 517.97 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.43 | 0.90 | 1.11 | 双边 |
| 75\_6 | 548.47 | 502.48 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.92 | 1.07 | 双边 |
| 90\_1 | 571.58 | 539.65 | 0.40 | 0.33 | 0.37 | 0.45 | 0.35 | 0.40 | 0.94 | 1.09 | 双边 |
| 90\_2 | 501.34 | 481.94 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.29 | 0.96 | 1.04 | 双边 |
| 90\_3 | 551.52 | 519.49 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.94 | 1.09 | 双边 |
| 90\_4 | 549.41 | 526.89 | 0.37 | 0.30 | 0.33 | 0.42 | 0.34 | 0.38 | 0.96 | 1.13 | 双边 |
| 90\_5 | 598.71 | 572.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.96 | 1.04 | 双边 |
| 90\_6 | 566.21 | 556.80 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.34 | 0.31 | 0.98 | 1.03 | 双边 |

表 3.8角焊缝试件荷载位移曲线汇总

|  |  |
| --- | --- |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\90-1.png | I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\90-2.png |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\90-3.png | I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\90-4.png |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\90-5.png | I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\90-6.png |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\组试件的力位移曲线\90.png | |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\75-1.png | I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\75-2.png |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\75-3.png | I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\75-4.png |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\75-5.png | I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\75-6.png |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\组试件的力位移曲线\75.png | |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\60-1.png | I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\60-2.png |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\60-3.png | I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\60-4.png |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\60-5.png | I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\60-6.png |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\组试件的力位移曲线\60.png | |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\45D-1.png | I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\45D-2.png |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\45D-3.png | I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\45D-4.png |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\45D-5.png | I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\45D-6.png |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\组试件的力位移曲线\45D.png | |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\45S-1.png | I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\45S-2.png |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\45S-3.png | I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\45S-4.png |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\45S-5.png | I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\45S-6.png |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\组试件的力位移曲线\45S.png | |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\30_1.png | I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\30_2.png |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\30_3.png | I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\30_4.png |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\30_5.png | I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\30_6.png |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\组试件的力位移曲线\30.png | |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\15_1.png | I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\15_2.png |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\15_3.png | I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\15_4.png |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\15_5.png | I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\15_6.png |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\组试件的力位移曲线\15.png | |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\00_1.png | I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\00_2.png |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\00_3.png | I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\00_4.png |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\00_5.png | I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\所有试件\00_6.png |
| I:\1毕业课题\2-1试验数据\3第二批Q890角焊缝试验201901\1力位移曲线\试件力位移曲线\组试件的力位移曲线\00.png | |

* + 1. 极限强度与平均变形能力

## 不同加载角度下焊缝性能对比

前文中分别对48 个角焊缝试件的承载力、强度、变形能力以及破坏角度进行了单独的分析，为了更直观的研究加载角度对角焊缝的力学性能的影响，本节着重分析不同加载角度下角焊缝的极限强度、变形能力和开裂角度的关系，且进行统一分析和对比。

* + 1. 极限强度
    2. 变形能力
    3. 断裂角度

对于角焊缝的研究来说，确定破坏角度是非常重要的环节，因为只有在知道了破坏角度之后，才能确定破坏面，给出破坏面面积，进而确定接头承载力。理论上，试件受拉时破坏将发生在截面面积最小的截面，即45°角度所对应的截面，然而，尽管该截面对应的面积最小，但是在该截面上承受的剪应力和正应力的组合并不是最高，也即45°角度所对应截面上的承载力不是最大，尤其对正面角焊缝和十字接头角焊缝而言，破坏角度接近20°左右，对于侧面角焊缝，破坏角度接近50°。图 5.47 给出了三种角焊缝对应不同焊缝金属的破坏角度，从图中可以看出：1）正面角焊缝及十字接头角焊缝的破坏角度更集中，基本都分布在15°-25°之间，相反，侧面角焊缝的破坏角度较为离散，从40°-70°均有试件分布其中；2）正面角焊缝、十字接头角焊缝和侧面角焊缝的平均破坏角度分别为20.1°、18.5°和51.5°，正面角焊缝和十字接头角焊缝的破坏角度比较接近，远低于理论破坏面（45°），侧面角焊缝实际破坏面稍高于理论破坏面；3）焊材的强度等级对破坏角度没有影响；4）正面角焊缝强度较侧面角焊缝高的其中一个原因与破坏角度相关，侧面角焊缝的破坏面更接近45°，即破坏面更小，使得总承载力降低。

|  |
| --- |
|  |
| 图 3.32 断裂角度与加载角度的关系 |

## 本章小结

# 高强钢及熔敷金属力学矩形缺口试验研究

## 引言

## 试验概况

* + 1. 试件设计及原始尺寸测量

本次试验针对高强钢Q890，设计缺口处矩形的长宽比为1/1.5/2/3四种试件类型，每种类型进行三组试验，试验设计尺寸如下图 4.1至图 4.4 所示，试件实际测量尺寸如下表 4.1所示。试件编号规则890XN，X（A/B/C/D）分别表示缺口处试件长宽比为1/1.5/2/3，N表示每种类型重复的试件个数。

|  |
| --- |
|  |
| 图 4.1 长宽比为1 |
|  |
| 图 4.2 长宽比为1.5 |
|  |
| 图 4.3 长宽比为2 |
|  |
| 图 4.4 长宽比为3 |

表 4.1 Q890矩形缺口试件实际测量尺寸值

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | Tu1(mm) | Tu2(mm) | Tn1(mm) | Tn2(mm) | 面积(mm2) | Ratio（实测值） | Ratio（名义值） | 加载速率mm/min |
| 890A1 | 19.75 | 19.88 | 8.02 | 8.12 | 65.12 | 1.01 | 1 | 0.5 |
| 890A2 | 19.86 | 19.88 | 7.98 | 8.13 | 64.88 | 1.02 | 1 | 0.5 |
| 890A3 | 19.78 | 20.03 | 8.00 | 8.03 | 64.24 | 1.00 | 1 | 0.5 |
| 890B1 | 19.82 | 19.99 | 6.05 | 9.05 | 54.75 | 1.50 | 1.5 | 0.5 |
| 890B2 | 19.79 | 19.75 | 5.98 | 9.00 | 53.82 | 1.51 | 1.5 | 0.5 |
| 890B3 | 19.81 | 19.82 | 5.94 | 8.97 | 53.28 | 1.51 | 1.5 | 0.5 |
| 890C1 | 19.82 | 20.01 | 5.01 | 10.03 | 50.25 | 2.00 | 2 | 0.5 |
| 890C2 | 19.72 | 19.99 | 5.08 | 10.09 | 51.26 | 1.99 | 2 | 0.5 |
| 890C3 | 19.79 | 19.87 | 5.05 | 9.98 | 50.40 | 1.98 | 2 | 0.5 |
| 890D1 | 19.92 | 19.91 | 3.99 | 11.98 | 47.80 | 3.00 | 3 | 0.5 |
| 890D2 | 19.82 | 19.93 | 3.99 | 12.06 | 48.12 | 3.02 | 3 | 0.5 |
| 890D3 | 19.79 | 19.80 | 4.00 | 11.90 | 47.60 | 2.98 | 3 | 0.5 |

* + 1. 试验现象及试验曲线

试件的力与位移曲线如下图 4.5至图 4.8所示，试验极限荷载及断裂荷载如**错误!未找到引用源。**所示。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 图 4.5 890A | 图 4.6 890B |
|  |  |
| 图 4.7 890C | 图 4.8 890D |

* + 1. 极限荷载及断裂荷载

表 4.2 矩形缺口试验承载力总结

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极限荷载(KN) | 极限荷载对应的位移(mm) | 断裂荷载(KN) | 断裂荷载对应的应变(mm) | 断裂荷载/极限荷载 |
| 890A1 | 92.46 | 0.2627 | 82.76 | 0.7067 | 0.90 |
| 890A2 | 91.73 | 0.2757 | 81.81 | 0.7391 | 0.89 |
| 890A3 | 92.39 | 0.2726 | 82.59 | 0.7409 | 0.89 |
| 平均值 | 92.19 | 0.27 | 82.38 | 0.73 | 0.89 |
| 890B1 | 75.36 | 0.2559 | 68.03 | 0.6422 | 0.90 |
| 890B2 | 74.99 | 0.2579 | 66.18 | 0.5887 | 0.88 |
| 890B3 | 74.08 | 0.2554 | 66.06 | 0.6797 | 0.89 |
| 平均值 | 74.81 | 0.26 | 66.75 | 0.64 | 0.89 |
| 890C1 | 68.31 | 0.2365 | 61.06 | 0.5726 | 0.89 |
| 890C2 | 70.85 | 0.2226 | 63.60 | 0.5599 | 0.90 |
| 890C3 | 69.01 | 0.2214 | 62.55 | 0.5600 | 0.91 |
| 平均值 | 69.39 | 0.23 | 62.41 | 0.56 | 0.90 |
| 890D1 | 65.11 | 0.2108 | 60.02 | 0.4543 | 0.92 |
| 890D2 | 65.75 | 0.2091 | 58.96 | 0.5116 | 0.90 |
| 890D3 | 63.39 | 0.1910 | 57.24 | 0.4924 | 0.90 |
| 平均值 | 64.75 | 0.20 | 58.74 | 0.49 | 0.91 |

## 试验有限元分析

* + 1. 有限元模型
    2. 有限元结果

## 本章小结

# 考虑断裂的高强钢角焊缝有限元研究

## 引言

## 有限元模型

## 模拟结果和试验结果对比分析

## 本章小结

# 不同焊接工艺对角焊缝力学性能影响

## 引言

## 热输入量对角焊缝力学性能影响

## 焊后消氢对角焊缝力学性能影响

## 本章小结

# 结论与展望

本文首先对高强螺栓连接试件进行了循环加载试验研究，对高强螺栓连接在循环加载下的滑移过程、滞回性能、影响因素有了直观的认识。

## 结论

在本文的研究基础上，得到以下结论：

## 展望

需要进一步研究的问题：

# 参考文献

[1] 韦德香, 崔湘玲, 张元超. 结构被动控制研究进展[J]. 贵州工业大学学报(自然科学版), 2001,6(06):77-83.

[2] Mualla I H. Experimental and numerical evaluation of a novel friction damper device[J]. Ph.D. thesis, Dept. Of Structural Engineering and Materials, Technical University of Denmark., 2000.

1. Kulak L J B G. Strength of fillet welds as a function of direction of load[J]. 1971.
2. 曹良裕, 魏战江. 钢的碳当量公式及其在焊接中的应用[J]. 材料开发与应用, 1999,14(1):39-43.

# 致谢

行笔至此，感慨良多。

2017年6月于同济

# 个人简历、在读期间发表的学术论文与研究成果

**个人简历：**

侯玉芳，女，1992年9月生，河南新乡人。

2010年9月—2014年6月，湖南大学土木工程专业，获学士学位。

2014年9月至今，同济大学，建筑与土木工程专业，攻读硕士学位

**已发表论文：**

[1] 孙飞飞，侯玉芳. 转动型阻尼器及转动型耗能节点研究现状[J]. 建筑钢结构进展，2016，38（6）：1-11.

**参考文献**

[1] Kulak L J B G. Strength of fillet welds as a function of direction of load[J]. 1971.

[2] 曹良裕, 魏战江. 钢的碳当量公式及其在焊接中的应用[J]. 材料开发与应用, 1999,14(1):39-43.

**校对报告**

当前使用的样式是 [中华人民共和国国家标准\_GBT\_7714-2005]

当前文档包含的题录共3条

有0条题录存在必填字段内容缺失的问题

所有题录的数据正常