|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 牌号 | 尺寸 | 数量 | 重量 | 切割尺寸 | 备注 |
| 1 | Q550D | 10\*2550\*5950 | 1 | 1.19 | 750\*750 |  |
| 2 | Q550D | 10\*2550\*5850 | 1 | 1.17 |  |
| 3 | Q550D | 20\*2500\*1000 | 1 | 0.39 | 350\*1000 |  |
| 4 | Q690D | 10\*2500\*4800 | 1 | 1.92 | 750\*750 |  |
| 5 | Q690D | 10\*2500\*5000 | 1 |  |
| 6 | Q690D | 20\*2500\*1550 | 1 | 0.61 | 250\*1550 |  |
| 7 | Q890D | 10\*2000\*5500 | 1 | 1.81 | 750\*750 |  |
| 8 | Q890D | 10\*2000\*6000 | 1 |  |
| 9 | Q890D | 20\*2400\*5000 | 1 | 3.77 | 450\*1000 |  |
| 10 | Q890D | 20\*2400\*5000 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

