|  |
| --- |
|  |
| 90 |
|  |
| 75 |
| C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1553495705(1).png |
| 60 |
|  |
| 45S |
|  |
| 45D |
|  |
| 30 |
|  |
| 15 |
|  |
| 0 |
|  |
|  |
| C:\Users\Administrator\Desktop\15-4PEEQ.png |
| （15-4）第52帧 PEEQmax=0.4125 |
| C:\Users\Administrator\Desktop\15-4+10PEEQ.png |
| （15-4+10）第55帧 PEEQmax=0.4054 |
| C:\Users\Administrator\Desktop\15-4mises.png |
| （15-4）第52帧 MISESmax=1480 |
| C:\Users\Administrator\Desktop\15-4+10mises.png |
| （15-4+10）第55帧 MISESmax=1524 |
| C:\Users\Administrator\Desktop\30-4PEEQ.pngC:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1553517399(1).png |
| （30-4）第67帧 PEEQmax=0.8362 |
| C:\Users\Administrator\Desktop\30-4+10PEEQ.png |
| （30-4+10）第70帧 PEEQmax=0.3298 |
| C:\Users\Administrator\Desktop\30-4mises.png |
| （30-4）第67帧 MISESmax=1601 |
| C:\Users\Administrator\Desktop\30-4+10mises.png |
| （30-4+10）第70帧 MISESmax=1524 |
| C:\Users\Administrator\Desktop\0-4PEEQ.png |
| （0-4）第25帧 PEEQmax=1.072 |
| C:\Users\Administrator\Desktop\0-4+10PEEQ.png |
| （0-4+10）第26帧 PEEQmax=0.8959 |
| C:\Users\Administrator\Desktop\0-4mises.png |
| （0-4）第25帧 MISESmax=1626 |
| C:\Users\Administrator\Desktop\0-4+10mises.png |
| （0-4+10）第26帧 MISESmax=1587 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 极限荷载 | 单条荷载P | 焊缝长度le | 实际长度Lt | 焊喉尺寸Ht | 断裂面Hf | A1=Le\*Ht | A2=Lt\*Ht | A3=Le\*Hf | A4=Lt\*Hf | P/A1 | P/A2 | P/A3 | P/A4 |
| 00\_1 | 487.75 | 121.94 | 29.89 | 41.23 | 3.71 | 4.94 | 110.95 | 153.02 | 147.73 | 203.75 | 1099.05 | 796.86 | 825.41 | 598.46 |
| 00\_2 | 456.00 | 114.00 | 31.32 | 40.27 | 3.42 | 4.32 | 107.01 | 137.58 | 135.24 | 173.87 | 1065.32 | 828.63 | 842.94 | 655.66 |
| 00\_3 | 603.63 | 150.91 | 32.75 | 40.94 | 3.73 | 4.98 | |  | | --- | | 122.30 | | 152.87 | 163.12 | 203.90 | 1233.96 | 987.17 | 925.14 | 740.11 |
| 00\_4 | 512.16 | 128.04 | 33.27 | 43.50 | 3.14 | 4.02 | 104.31 | 136.38 | 133.86 | 175.02 | 1227.53 | 938.85 | 956.51 | 731.57 |
| 00\_5 | 576.15 | 144.04 | 33.49 | 43.99 | 3.56 | 4.60 | 119.19 | 156.56 | 153.91 | 202.16 | 1208.45 | 920.03 | 935.87 | 712.51 |
| 00\_6 | 581.23 | 145.31 | 32.13 | 42.54 | 3.11 | 4.03 | 99.82 | 132.15 | 129.53 | 171.47 | 1455.70 | 1099.60 | 1121.84 | 847.41 |
| 15\_1 | 717.56 | 179.39 | 49.43 | 54.39 | 3.04 | 4.24 | 150.34 | 165.40 | 209.67 | 230.68 | 1193.27 | 1084.61 | 855.59 | 777.68 |
| 15\_2 | 746.93 | 186.73 | 50.16 | 55.63 | 3.04 | 4.36 | 152.37 | 168.99 | 218.58 | 242.43 | 1225.55 | 1104.99 | 854.30 | 770.26 |
| 15\_3 | 770.64 | 192.66 | 49.94 | 54.43 | 3.03 | 4.20 | 151.29 | 164.90 | 209.87 | 228.75 | 1273.48 | 1168.37 | 917.98 | 842.21 |
| 15\_4 | 772.73 | 193.18 | 50.23 | 56.64 | 3.00 | 4.74 | 150.61 | 169.82 | 238.03 | 268.40 | 1282.65 | 1137.54 | 811.58 | 719.77 |
| 15\_5 | 811.85 | 202.96 | 50.79 | 57.39 | 2.96 | 4.56 | 150.52 | 170.09 | 231.56 | 261.66 | 1348.37 | 1193.24 | 876.51 | 775.67 |
| 15\_6 | 839.21 | 209.80 | 48.48 | 55.23 | 2.96 | 4.18 | 143.27 | 163.22 | 202.66 | 230.89 | 1464.41 | 1285.37 | 1035.22 | 908.66 |
| 30\_1 | 1077.31 | 269.33 | 60.87 | 70.80 | 3.04 | 4.73 | 184.97 | 215.14 | 287.96 | 334.94 | 1456.07 | 1251.86 | 935.28 | 804.11 |
| 30\_2 | 1149.15 | 287.29 | 60.73 | 69.84 | 3.08 | 4.57 | 187.03 | 215.11 | 277.61 | 319.28 | 1536.05 | 1335.56 | 1034.87 | 899.79 |
| 30\_3 | 1149.56 | 287.39 | 62.36 | 73.14 | 3.09 | 4.48 | 192.66 | 225.94 | 279.25 | 327.50 | 1491.71 | 1271.97 | 1029.14 | 877.54 |
| 30\_4 | 1153.41 | 288.35 | 62.04 | 69.74 | 3.08 | 4.92 | 191.21 | 214.93 | 304.98 | 342.81 | 1508.03 | 1341.61 | 945.48 | 841.14 |
| 30\_5 | 879.72 | 219.93 | 61.57 | 68.51 | 3.21 | 4.47 | 197.62 | 219.91 | 274.95 | 305.96 | 1112.89 | 1000.10 | 799.89 | 718.82 |
| 30\_6 | 1064.91 | 266.23 | 60.20 | 68.28 | 3.15 | 4.23 | 189.83 | 215.31 | 254.41 | 288.56 | 1402.44 | 1236.48 | 1046.45 | 922.61 |
| 45D\_1 | 943.81 | 235.95 | 50.90 | 59.93 | 3.20 | 4.19 | 162.62 | 191.50 | 213.32 | 251.20 | 1450.98 | 1232.15 | 1106.12 | 939.30 |
| 45D\_2 | 963.28 | 240.82 | 51.54 | 60.80 | 3.14 | 4.83 | 161.66 | 190.73 | 249.07 | 293.86 | 1489.67 | 1262.65 | 966.86 | 819.51 |
| 45D\_3 | 957.76 | 239.44 | 50.04 | 58.46 | 3.19 | 4.49 | 159.62 | 186.50 | 224.44 | 262.23 | 1500.04 | 1283.86 | 1066.83 | 913.08 |
| 45D\_4 | 995.42 | 248.85 | 51.33 | 59.57 | 3.12 | 4.59 | 160.33 | 186.09 | 235.47 | 273.30 | 1552.18 | 1337.29 | 1056.85 | 910.54 |
| 45D\_5 | 1004.68 | 251.17 | 49.68 | 59.35 | 3.22 | 4.62 | 160.08 | 191.25 | 229.41 | 274.07 | 1568.98 | 1313.30 | 1094.85 | 916.44 |
| 45D\_6 | 891.67 | 222.92 | 51.10 | 58.80 | 3.24 | 4.38 | 165.75 | 190.74 | 223.62 | 257.33 | 1344.88 | 1168.69 | 996.87 | 866.27 |

 

 

 