## Slide 1
高强钢角焊缝力学性能研究
指导老师：孙飞飞 教授
汇报人：赵琛 1630643

## Slide 2
目 录
Contents
1）研究对象
2）研究方法
3）实验结果
4）后续工作

## Slide 3
研究对象
本文为研究高强钢角焊缝的力学性能，主要采用了试验研究和有限元分析相结合的研究方法。
1）高强钢单调拉伸材性试验
钢材： Q890高强钢
2）高强钢角焊缝试验
钢材： Q890高强钢
焊材：ER120S-G
接头形式：角焊缝
焊缝和荷载二者之间的夹角：0°（正面角焊缝）、15°、30°、45°(单边单条&单边双条)、60°、75°、90°（侧面角焊缝）

## Slide 4
研究方法
试验2：高强钢角焊缝试验
试件尺寸
45°D
30°
15°
0°
加载方向

## Slide 5
研究方法
试验2：高强钢角焊缝试验
试件尺寸

## Slide 6
研究方法
试验2：高强钢角焊缝试验
试件尺寸

## Slide 7
研究方法
试验2：高强钢角焊缝试验
试验仪器

## Slide 8
研究方法
试验2：高强钢角焊缝试验
破坏模式
试件断口

## Slide 9
试验2：高强钢角焊缝试验
试验结果

## Slide 10
试验2：高强钢角焊缝试验
试验结果——力位移曲线
试验结果
单边单条角焊缝试件力位移曲线由“上升趋势”至“平台趋势”过渡。

## Slide 11
试验2：高强钢角焊缝试验
试验结果——力位移曲线
试验结果
单边双条角焊缝试件力位移曲线由“平台趋势”至“下降段趋势”过渡。

## Slide 12
断裂角度与加载角度的关系
极限荷载与加载角度的关系
试验结果

## Slide 13
试验结果
不同加载角度下极限荷载与位移的关系曲线

## Slide 14
后续工作
1）试验部分：
A：焊材矩形缺口试验和焊材斜切口试验(熔敷金属断裂预测)
B：不同热输入量下的十字接头试验
矩形缺口试件
斜切口试件
不同类型试件应力三轴度与lode角关系

## Slide 15
后续工作
1）热输入量暂定为0.8/1.2/1.6kj/mm三种类型；
2）原因：冉明明师姐十字接头有些试件破坏模式出现在母材，并不完全是在焊材，研究不同热输入量对热影响区的影响。
1）试验部分：
A：焊材矩形缺口试验和焊材斜切口试验(熔敷金属断裂预测)
B：不同热输入量下的十字接头试验

## Slide 16
后续工作
2）理论部分：
A：DIC测量系统监控下不同角度的试件应变特征
B：不同加载角度下角焊缝连接的计算模型
20°

## Slide 17
谢 谢！