## Slide 1
试件类型 | 编号 | 状态 | 断裂角度 | 平均值 | 试件类型 | 极限强度Kn
0° | 890-120-00-1 | 切平 | 44.35 | 47.20 | 0° | 295.595
 | 890-120-00-2 | 切平 | 50.64 |  |  | 327.981
 | 890-120-00-3 |  | 46.61 |  |  | 359.747
15° | 890-120-15-1 | 切平 | 37.15 | 42.95 | 15° | 339.04
 | 890-120-15-2 | 切平 | 45.08 |  |  | 492.151
 | 890-120-15-3 |  | 46.62 |  |  | 530.606
30° | 890-120-30-1 | 切平 | 49.11 | 51.59 | 30° | 426.769
 | 890-120-30-2 | 切平 | 57.39 |  |  | 446.813
 | 890-120-30-3 |  | 48.27 |  |  | 640.8
45°D | 890-120-45-1d | 切平 | 41.44 | 31.09 | 45°D | 428.978
 | 890-120-45-2d | 切平 | 31.35 |  |  | 381.108
 | 890-120-45-3d |  | 20.48 |  |  | 673.328
45°S | 890-120-45-1s | 切平 | 23.01 | 31.59 | 45°S | 570.227
 | 890-120-45-2s | 切平 | 23.54 |  |  | 561.086
 | 890-120-45-3s |  | 48.22 |  |  | 619.931
60° | 890-120-60-1 | 切平 | 34.06 | 29.62 | 60° | 413.899
 | 890-120-60-2 | 切平 | 21.51 |  |  | 388.803
 | 890-120-60-3 |  | 33.28 |  |  | 431.073
75° | 890-120-75-1 | 切平 | 21.61 | 19.89 | 75° | 421.581
 | 890-120-75-2 | 切平 | 17.61 |  |  | 357.058
 | 890-120-75-3 |  | 20.46 |  |  | 449.097
90° | 890-120-90-1 | 切平 | 24.65 | 22.14 | 90° | 404.388
 | 890-120-90-2 | 切平 | 22.01 |  |  | 329.407
 | 890-120-90-3 |  | 19.77 |  |  | 396.511
试验方案
1）高强钢角焊缝试验
钢材：Q890高强钢
焊材：ER120S-G
接头形式：角焊缝
焊缝和荷载二者之间的夹角：0°（正面角焊缝）、15°、30°、45°、60°、75°、90°（侧面角焊缝）

## Slide 2
研究对象
高强钢角焊缝试验
钢材： Q690高强钢
焊材：ER50-6、ER76-G、ER96-G
接头形式：角焊缝
焊缝和荷载二者之间的夹角：0°（正面角焊缝）、15°、30°、45°、60°、75°、90°（侧面角焊缝）
母材 | 焊材 |  | 
Q690 | ER50 | ER76(ER110g-S） | ER96(ER120g-S）
 | 欠强匹配 | 等强匹配 | 超强匹配